WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-01-14
Elastische Bodenbelägen
Risiken für die lokale Umwelt / BNB BN 1.1.6
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht.

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau,  Version / Stand Dezember 2015.

RAL Vergabegrundlage für Umweltzeichen: RAL-UZ 120 Elastische Fußbodenbeläge. Ausgabe Februar 2011, in der Version "Verlängerung bis 31.12.2016 mit redaktionellen Änderungen"; https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/elastische-bodenbelaege (Zugriff am 14.01.2017)
Lokale Umwelt, Qualitätsniveaus (QN1 – QN5)
Der Kriteriensteckbrief teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.
Anforderung QN 1                            BNB BN 1.1.6, elastische Bodenbeläge
Anforderung QN 3 (einschl. QN 2)  BNB BN 1.1.6, elastische Bodenbeläge
Anforderung QN 5 (einschl. QN 4)  BNB BN 1.1.6, elastische Bodenbeläge

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehlern führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf

Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen,  der unter 
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Anforderung QN 1 / BNB BN 1.1.6	Elastische Bodenbeläge
Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sind für elastische Bodenbeläge einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung

Deklaration gefährlicher und besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden (ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff).
Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 120, natureplus-Qualitätszeichen, Österr. UZ 56) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD

Anforderung QN 3  (einschließlich QN 2)  / BNB BN 1.1.6	
Elastische Bodenbeläge

Produktanforderung
Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas
Beschränkung bei PVC-Belägen auf Produkte 
ohne reproduktionstoxische Phthalate und ohne Cadmium- und Bleistabilisatoren

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und –Deklaration für alle elastischen Bodenbeläge und zusätzliche Anforderungen an Inhaltsstoffe für PVC-Beläge sind einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung

Deklaration gefährlicher und besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden (ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff).
Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 120, natureplus-Qualitätszeichen, Österr. UZ  56) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD

Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas
Für alle elastischen Bodenbeläge ist bei Verwendung in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Nebenräume ein Emissionsprüfbericht vorzulegen, der die Einhaltung des AgBB-Bewertungsschemas zur quantitativen Bestimmung und Bewertung flüchtiger (VOC) und schwer flüchtiger (SVOC) Verbindungen nachweist. 
Nachweismöglichkeiten:
-	Emissionsprüfbericht
-	abz der Gruppen Z-156., Z-156.602 (Kautschuk), Z-156.603 (PVC), Z-156.604 (Linoleum), Z-156.608 (Polyurethan), Z-156.609  (Polyolefin) , Z-156.613 (Kork)

Ausschluss von reproduktionstoxischen Phthalaten in PVC-Bodenbelägen
Bei der Herstellung von PVC- Bodenbeläge dürfen keine reproduktionstoxischen Phthalate eingesetzt werden. Dies umfasst folgende Einzelstoffe:
-	Diisobutylphthalat (DIBP) CAS-Nr. 84-69-5
-	Benzylbutylphthalat (BBP) CAS-Nr. 85-68-7
-	Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) CAS-Nr. 117-81-7
-	Dibutylphthalat (DBP) CAS-Nr. 84-74-2
-	Diisopentylphthalat (DIPP) CAS-Nr. 605-50-5
-	Dipentylphthalat (DPP) CAS-Nr. 131-18-0
-	N-Pentylisopentylphthalat (PIPP) CAS-Nr. 776297-69-9
-	Bis(2-methoxyethyl)phthalat (BMEP) CAS-Nr. 117-82-8
Als Verunreinigungen dürfen nicht mehr als 0,1 Masseprozent Phthalate im Bodenbelag enthalten sein.
Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn dort keine genannt sind)
-	Herstellererklärung, ggf. chemische Analyse
-	EPD (wenn dort keine deklariert sind)
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss von Cadmium- und Bleistabilisatoren in PVC-Bodenbelägen
PVC-Bodenbeläge dürfen keine Cadmium- oder Bleistabilisatoren enthalten.
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, ggf. chemische Analyse
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderung QN 5 (einschließlich QN 4)  / 
BNB BN 1.1.6 + BNB BN 3.1.3 Alternative 1, Elastische Bodenbeläge

Hinweise:
Für QN5 werden keine höheren Anforderungen gestellt als für QN4. Es handelt sich bei beiden QNs um dieselben Textbausteine.
Auf QN5 werden auch Anforderungen an die VOC- und Formaldehyd-Emissionen der Bodenbeläge gestellt, die den Produktanforderungen „Innenraumluft“, Alternative 1 entsprechen. 
Der Blauer Engel (RAL-UZ 120) stellt bereits strenge Anforderungen zur Vermeidung von VOC-Emissionen in die Innenraumluft. Formaldehyd-Emissionen sind in Zusammenhang von elastischen Bodenbelägen von untergeordneter Bedeutung. Es werden daher keine weitergehenden Anforderungen an elastische Bodenbeläge gestellt, auch wenn andere Umweltzeichen niedrigere Grenzwerte für Formaldehyd-Emissionen vorschreiben. Alternative 2 für die Produktanforderungen „Innenraumluft“ (BNB_BN 3.1.3) entfällt daher für textile Bodenbeläge. 

Produktanforderung
Produkte gemäß Blauer Engel RAL-UZ 120
(keine Verwendung von PVC)

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und –Deklaration, sowie gemäß Blauer Engel (RAL-UZ 120) an die Inhaltsstoffe sind für elastische Bodenbeläge einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung

Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste") aufgenommen wurden, dürfen nicht enthalten sein. Die Anforderung gilt für alle konstitutionellen Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.
Von den Regelungen ausgenommen sind:
-	prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen, die unterhalb der Einstufungsgrenzen für Gemische liegen.
-	Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff eingebunden werden, wenn ihre Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze für Gemische liegen.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. Blauer Engel RAL-UZ 120, natureplus-Qualitätszeichen RL 1200 ff, Österr. UZ 56)
-	EPD (wenn dort keine deklariert sind)
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss krebserzeugender, erbgutverändernder, fortpflanzungsgefährdender (CMR-)Stoffe
Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:
Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind als karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Karc. 1A oder Karc. 1B, keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A oder Muta. 1B, reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A oder Repr. 1B
Diesen Gefahrenkategorien entsprechen folgende H-Sätze (bzw. R-Sätze gemäß Richtlinie 67/548/EWG):
-	H340, R46: Kann genetische Defekte verursachen.
-	H350, R45: Kann Krebs erzeugen.
-	H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
-	H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
-	H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
-	H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
-	H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Stoffe, die in der TRGS 905 eingestuft sind als:
-	krebserzeugend (K1, K2)
-	erbgutverändernd (M1, M2)
-	fruchtbarkeitsgefährdend (RF1, RF2)
-	fruchtschädigend (RE1, RE2)
Stoffe, die in der MAK-Liste eingestuft sind als
-	krebserzeugende Arbeitsstoffe Kategorie 1 oder Kategorie
-	keimzellmutagene Arbeitsstoffe Kategorie 1 oder Kategorie 2
Von den Regelungen ausgenommen sind:
-	prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen, die unterhalb der Einstufungsgrenzen für Gemische liegen.
-	Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff eingebunden werden, wenn ihre Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze für Gemische liegen.
Nachweismöglichkeiten: 
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. Blauer Engel RAL-UZ 120, natureplus-Qualitätszeichen, Österr. UZ 56)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss toxischer und akut toxischer Stoffe
Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (bzw. der Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden genannten H-Sätzen (bzw. R-Sätzen) eingestuft sind:
-	H300, R28: Lebensgefahr bei Verschlucken
-	H301, R25: Giftig bei Verschlucken
-	H310, R27: Lebensgefahr bei Hautkontakt
-	H311, R24: Giftig bei Hautkontakt
-	H330, R26: Lebensgefahr bei Einatmen
-	H331, R23: Giftig bei Einatmen
-	H370, R39/23/24/25/26/27/28: Schädigt die Organe
-	H372, R48/25/24/23: Schädigt die Organe
Von den Regelungen ausgenommen sind:
-	prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen, die unterhalb der Einstufungsgrenzen für Gemische liegen.
-	Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff eingebunden werden, wenn ihre Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze für Gemische liegen.
Nachweismöglichkeiten: 
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. Blauer Engel RAL-UZ 120, natureplus-Qualitätszeichen, Österr. UZ 56)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss umweltgefährdender Stoffe
Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (bzw. der Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden genannten H-Sätzen (bzw. R-Sätzen) eingestuft sind:
Gewässergefährdende Stoffe
-	H400, R50: Sehr giftig für Wasserorganismen.
-	H410, R50/53: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
-	H411, R51/53: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sonstige Gesundheits- oder Umweltwirkungen
-	EUH059, R59: Die Ozonschicht schädigend
Von den Regelungen ausgenommen sind:
-	prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen, die unterhalb der Einstufungsgrenzen für Gemische liegen.
-	Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff eingebunden werden, wenn ihre Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze für Gemische liegen.
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind, ggf. chem. Analyse
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. Blauer Engel RAL-UZ 120, natureplus-Qualitätszeichen, Österr. UZ 56)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss von N-Nitrosaminen in Bodenbelägen auf Kautschukbasis
Kanzerogene N-Nitrosamine gemäß der jeweils gültigen Fassung der TRGS 552 dürfen in Bodenbelägen auf Kautschukbasis nicht nachweisbar sein. (Nachweisgrenze 3,6 Mikrogramm/kg, Bestimmungsgrenze 11 Mikrogramm/kg).
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind, ggf. chem. Analyse
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. Blauer Engel RAL-UZ 120, natureplus-Qualitätszeichen RL 1200 ff, Österr. UZ 56)
-	Erfülltes ÖkoBauKriterium 2.2.9 in www.baubook.info/oea
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss von Phthalaten (Weichmacher)
Bei der Herstellung der Bodenbeläge dürfen keine weichmachenden Substanzen aus der Klasse der Phthalate eingesetzt werden. Als Verunreinigungen dürfen nicht mehr als 0,1 Masseprozent Phthalate im Bodenbelag enthalten sein.
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind, ggf. chem. Analyse (Im Falle eines Nachweises ist der Gehalt an Phthalaten durch Extraktion einer Materialprobe und Analyse mit GC/MS zu bestimmen. Die quantitative Bestimmung der Zielsubstanzen erfolgt mit internem Standard und Vergleichsgemisch.)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. Blauer Engel RAL-UZ 120, Österr. UZ 56,)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss halogenierter organischer Verbindungen
Bei der Herstellung von elastischen Bodenbelägen dürfen keine halogenierten organischen Verbindungen (z. B. als Bindemittel, Flammschutzmittel) eingesetzt werden.
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind, ggf. chem. Analyse (Im Falle eines Nachweises ist der Gehalt der Halogene Fluor, Chlor und Brom durch Verbrennungsanalyse (Totalaufschluss) zu bestimmen und darf als Anteil tolerierbarer Verunreinigungen 1 g/kg nicht überschreiten.)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. Blauer Engel RAL-UZ 120, natureplus-Qualitätszeichen RL 1200 ff, Österr. UZ 56)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Beschränkung auf bestimmte Flammschutzmittel
Werden Flammschutzmittel eingesetzt, so sind nur anorganische Ammoniumphosphate (Diammoniumphosphat, Ammoniumpolyphosphat etc.), andere wasserabspaltende Minerale (Aluminiumhydroxyt o.ä.) oder Blähgrafit zulässig.
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass - sofern vorhanden - keine anderen Flammschutzmittel enthalten sind.
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z.B. Blauer Engel RAL-UZ 120, Österr. UZ 56)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Grenzwerte für flüchtige organische Verbindungen (VOC) einschließlich organische Lösemittel und Formaldehyd
Hinweis:
Für alle elastischen Bodenbeläge ist bei Verwendung in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Nebenräume eine abZ aus Gesundheitsschutzgründen vorzulegen, s.o. Die Anforderung für QN 4 und QN 5 gehen aber über die durch die abZ nachgewiesenen Mindestanforderung entsprechend dem AgBB-Bewertungsschema hinaus.
Die Produkte dürfen in Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) erarbeitete „Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten" folgende Emissionswerte in der Prüfkammer nicht überschreiten:
-	Summe flüchtiger organischer Verbindungen C6 - C16 (TVOC):
-	maximal 1 mg je m3 nach 3 Tagen 
maximal 0,3 mg je m3 nach 28 Tagen
-	Summe schwer flüchtiger organischer Verbindungen C16 - C26 (TSVOC):
 maximal 0,03 mg je m3 nach 28 Tagen
-	krebserzeugende Stoffe (K1 und 2 nach Richtlinie 67/548/EWG bzw. Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008):
maximal 0,01 mg je m3 nach 3 Tagen, maximal 0,001 mg je m3 nach 28 Tagen
-	Summe aller VOC ohne NIK: maximal 0,1 mg je m3 nach 28 Tagen
R-Wert: maximal 1 nach 28 Tagen
-	Formaldehyd: maximal 0,06 mg je m3 nach 28 Tagen
Die Prüfung kann ab dem 7. Tag nach Beladung abgebrochen werden, wenn die geforderten Endwerte des 28. Tages vorzeitig erreicht werden und im Vergleich zur Messung am 3. Tag kein Konzentrationsanstieg einer der nachgewiesenen Substanzen feststellbar ist.
Nachweismöglichkeiten:
-	Emissions-Prüfbericht gemäß Teil II der Grundsätze des DIBt zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, basierend auf der Norm DIN EN ISO 16000-9, dass die Einhaltung dieser Anforderung bestätigt
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z.B. Blauer Engel RAL-UZ 120, Österr. UZ 56, natureplus-Qualitätszeichen RL 1200 ff)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)