WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-08-07
Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen
Risiken für die lokale Umwelt / BNB BN 1.1.6
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht.

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau, Version / Stand 21. Juli 2017.

Qualitätsniveaus (QN1 – QN5)
Der Kriteriensteckbrief teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.
Anforderung QN 1 BNB BN 1.1.6, Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen
Anforderung QN 2 BNB BN 1.1.6, Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen
Anforderung QN 3 BNB BN 1.1.6, Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen
Anforderung QN 4 BNB BN 1.1.6, Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen
Anforderung QN 5 BNB BN 1.1.6, Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert, um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf

Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.

Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6  Anforderung QN 1 BNB BN 1.1.6, Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen

Hinweis: 
Die folgenden materialökologischen Anforderungen betreffen Vor-Ort verarbeitete Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen für nicht mineralische Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall, keine Bodenbeläge) im Innen- und Außenbereich. Für Beschichtungen auf Holz-Bodenbelägen, Beschichtungen auf Öl- und/oder Wachsbasis und für Reaktive PU-Produkte zur Oberflächenbeschichtung auf Holz (kein Parkett) gelten eigene materialökologische Anforderungen. Die hier für Vor-Ort verarbeitete Beschichtungen dargestellten Anforderungen gelten auch vollständig für gleichartige Beschichtungen, die werkseitig aufgetragen werden, wenn vom Hersteller der Nachweis für die Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft nicht erbracht wird. Siehe hierzu: werkseitige Oberflächenbeschichtungen.

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sind für vor Ort verarbeitete Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.

Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	Hinweis: Der Blaue Engel RAL-ZU 12a schließt SVHC nicht vollständig aus.
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderung QN 2  BNB BN 1.1.6  Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen

Hinweis: 
Die folgenden materialökologischen Anforderungen betreffen Vor-Ort verarbeitete Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen für nicht mineralische Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall, keine Bodenbeläge) im Innen- und Außenbereich. Für Beschichtungen auf Holz-Bodenbelägen, Beschichtungen auf Öl- und/oder Wachsbasis und für Reaktive PU-Produkte zur Oberflächenbeschichtung auf Holz (kein Parkett) gelten eigene materialökologische Anforderungen. Die hier für Vor-Ort verarbeitete Beschichtungen dargestellten Anforderungen gelten auch vollständig für gleichartige Beschichtungen, die werkseitig aufgetragen werden, wenn vom Hersteller der Nachweis für die Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft nicht erbracht wird. Siehe hierzu: werkseitige Oberflächenbeschichtungen.

Produktanforderungen
Beschränkung des VOC-Gehalts für Lb auf 300 g/l
Ausschluss von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen
Ausschluss von reproduktionstoxischen Phthalaten

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für vor Ort verarbeitete Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen für nicht mineralische Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall, keine Bodenbeläge) im Innen- und Außenbereich einzuhalten.

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.

Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	Hinweis: Der Blaue Engel RAL-UZ 12a schließt SVHC nicht vollständig aus.
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Beschränkung des VOC-Gehalts für Lb auf 300 g/l
Werden lösemittelbasierte Produkte eingesetzt, muss der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) unter 300 Gramm pro Liter liegen.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Ausschluss von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen
Pigmente und Sikkative auf der Basis von Blei, Cadmium, Chrom VI und deren Verbindungen dürfen in den Oberflächenbeschichtungen nicht enthalten sein. Ausgenommen sind natürliche oder produktionsbedingte Verunreinigungen in Mengen bis zu 100 ppm, bzw. für Blei bis zu 200 ppm, die im Rohstoff enthalten sein können.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)

Ausschluss von reproduktionstoxischen Phthalaten
Bei der Herstellung der Beschichtungssysteme dürfen keine reproduktionstoxischen Phthalate eingesetzt werden. Dies umfasst folgende Einzelstoffe:
-	Diisobutylphthalat (DIBP) CAS-Nr. 84-69-5
-	Benzylbutylphthalat (BBP) CAS-Nr. 85-68-7
-	Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) CAS-Nr. 117-81-7
-	Dibutylphthalat (DBP) CAS-Nr. 84-74-2
-	Diisopentylphthalat (DIPP) CAS-Nr. 605-50-5
-	Dipentylphthalat (DPP) CAS-Nr. 131-18-0
-	N-Pentylisopentylphthalat (PIPP) CAS-Nr. 776297-69-9
-	Bis(2-methoxyethyl)phthalat (BMEP) CAS-Nr. 117-82-8
Als Verunreinigungen dürfen nicht mehr als 0,1 Masseprozent Phthalate im Bodenbelag enthalten sein.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)

Anforderung QN 3  BNB BN 1.1.6  Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen

Hinweis: Die folgenden materialökologischen Anforderungen betreffen Vor-Ort verarbeitete Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen für nicht mineralische Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall, keine Bodenbeläge) im Innen- und Außenbereich. Für Beschichtungen auf Holz-Bodenbelägen, Beschichtungen auf Öl- und/oder Wachsbasis und für Reaktive PU-Produkte zur Oberflächenbeschichtung auf Holz (kein Parkett) gelten eigene materialökologische Anforderungen. Die hier für Vor-Ort verarbeitete Beschichtungen dargestellten Anforderungen gelten auch vollständig für gleichartige Beschichtungen, die werkseitig aufgetragen werden, wenn vom Hersteller der Nachweis für die Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft nicht erbracht wird. Siehe hierzu: werkseitige Oberflächenbeschichtungen.

Produktanforderungen
Nur wasserbasierte Produkte und Beschränkung des VOC-Gehalts auf 130 g/l
Ausschluss von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen
Ausschluss von reproduktionstoxischen Phthalaten

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe und Emissionen sind für vor Ort verarbeitete Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen für nicht mineralische Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall, keine Bodenbeläge) im Innen- und Außenbereich einzuhalten.

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.

Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	Hinweis: Der Blaue Engel RAL-UZ 12a schließt SVHC nicht vollständig aus.
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Nur wasserbasierte Produkte und Beschränkung des VOC-Gehalts auf 130 g/l
Es dürfen nur wasserbasierte Produkte eingesetzt werden. Der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) muss unter 130 Gramm pro Liter liegen.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Ausschluss von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen
Pigmente und Sikkative auf der Basis von Blei, Cadmium, Chrom VI und deren Verbindungen dürfen in den Oberflächenbeschichtungen nicht enthalten sein. Ausgenommen sind natürliche oder produktionsbedingte Verunreinigungen in Mengen bis zu 100 ppm, bzw. für Blei bis zu 200 ppm, die im Rohstoff enthalten sein können.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)

Ausschluss von reproduktionstoxischen Phthalaten
Bei der Herstellung der Beschichtungssysteme dürfen keine reproduktionstoxischen Phthalate eingesetzt werden. Dies umfasst folgende Einzelstoffe:
-	Diisobutylphthalat (DIBP) CAS-Nr. 84-69-5
-	Benzylbutylphthalat (BBP) CAS-Nr. 85-68-7
-	Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) CAS-Nr. 117-81-7
-	Dibutylphthalat (DBP) CAS-Nr. 84-74-2
-	Diisopentylphthalat (DIPP) CAS-Nr. 605-50-5
-	Dipentylphthalat (DPP) CAS-Nr. 131-18-0
-	N-Pentylisopentylphthalat (PIPP) CAS-Nr. 776297-69-9
-	Bis(2-methoxyethyl)phthalat (BMEP) CAS-Nr. 117-82-8
Als Verunreinigungen dürfen nicht mehr als 0,1 Masseprozent Phthalate im Bodenbelag enthalten sein.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)

Anforderung QN4  BNB BN 1.1.6  Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen

Hinweis: Die folgenden materialökologischen Anforderungen betreffen Vor-Ort verarbeitete Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen für nicht mineralische Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall, keine Bodenbeläge) im Innen- und Außenbereich. Für Beschichtungen auf Holz-Bodenbelägen, Beschichtungen auf Öl- und/oder Wachsbasis und für Reaktive PU-Produkte zur Oberflächenbeschichtung auf Holz (kein Parkett) gelten eigene materialökologische Anforderungen. Die hier für Vor-Ort verarbeitete Beschichtungen dargestellten Anforderungen gelten auch vollständig für gleichartige Beschichtungen, die werkseitig aufgetragen werden, wenn vom Hersteller der Nachweis für die Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft nicht erbracht wird. Siehe hierzu: werkseitige Oberflächenbeschichtungen.

Produktanforderungen
Nur wasserbasierte Produkte und Beschränkung des VOC-Gehalts auf 100 g/l
Ausschluss von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen
Ausschluss von reproduktionstoxischen Phthalaten

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe und Emissionen sind für vor Ort verarbeitete Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen für nicht mineralische Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall, keine Bodenbeläge) im Innen- und Außenbereich einzuhalten.

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.

Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	Hinweis: Der Blaue Engel RAL-UZ 12a schließt SVHC nicht vollständig aus.
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: natureplus 0701, Österr. UZ01) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Nur wasserbasierte Produkte und Beschränkung des VOC-Gehalts auf 100 g/l
Es dürfen nur wasserbasierte Produkte eingesetzt werden. Der Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) muss unter 100 Gramm pro Liter liegen.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Ausschluss von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen
Pigmente und Sikkative auf der Basis von Blei, Cadmium, Chrom VI und deren Verbindungen dürfen in den Oberflächenbeschichtungen nicht enthalten sein. Ausgenommen sind natürliche oder produktionsbedingte Verunreinigungen in Mengen bis zu 100 ppm, bzw. für Blei bis zu 200 ppm, die im Rohstoff enthalten sein können.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)

Ausschluss von reproduktionstoxischen Phthalaten
Bei der Herstellung der Beschichtungssysteme dürfen keine reproduktionstoxischen Phthalate eingesetzt werden. Dies umfasst folgende Einzelstoffe:
-	Diisobutylphthalat (DIBP) CAS-Nr. 84-69-5
-	Benzylbutylphthalat (BBP) CAS-Nr. 85-68-7
-	Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) CAS-Nr. 117-81-7
-	Dibutylphthalat (DBP) CAS-Nr. 84-74-2
-	Diisopentylphthalat (DIPP) CAS-Nr. 605-50-5
-	Dipentylphthalat (DPP) CAS-Nr. 131-18-0
-	N-Pentylisopentylphthalat (PIPP) CAS-Nr. 776297-69-9
-	Bis(2-methoxyethyl)phthalat (BMEP) CAS-Nr. 117-82-8
Als Verunreinigungen dürfen nicht mehr als 0,1 Masseprozent Phthalate im Bodenbelag enthalten sein.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)

Anforderung QN 5  BNB BN 1.1.6  Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen

Hinweis: Die folgenden materialökologischen Anforderungen betreffen Vor-Ort verarbeitete Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen für nicht mineralische Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall, keine Bodenbeläge) im Innen- und Außenbereich. Für Beschichtungen auf Holz-Bodenbelägen, Beschichtungen auf Öl- und/oder Wachsbasis und für Reaktive PU-Produkte zur Oberflächenbeschichtung auf Holz (kein Parkett) gelten eigene materialökologische Anforderungen. Die hier für Vor-Ort verarbeitete Beschichtungen dargestellten Anforderungen gelten auch vollständig für gleichartige Beschichtungen, die werkseitig aufgetragen werden, wenn vom Hersteller der Nachweis für die Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft nicht erbracht wird. Siehe hierzu: werkseitige Oberflächenbeschichtungen.

Produktanforderungen
Produkte mit dem Blauen Engel 12a

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe und Emissionen sind für vor Ort verarbeitete Lacke, Lasuren, Beizen inkl. Grundbeschichtungen für nicht mineralische Oberflächen (Holz, Kunststoff, Metall, keine Bodenbeläge) im Innen- und Außenbereich einzuhalten.

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.

Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Für werkseitig verarbeitete Beschichtungen sind die Nachweise zur Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft in schriftlicher Form vorzulegen. Falls diese nicht vorliegen sind die entsprechenden Bauprodukte gemäß den Anforderungen für Vor-Ort verarbeitete Bauprodukte einzustufen und nachzuweisen.

Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) nach REACH-Verordnung
Stoffe oder Gemische, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, dürfen nicht enthalten sein. Die Anforderung gilt für alle konstitutionellen Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen
Pigmente und Sikkative auf der Basis von Blei, Cadmium, Chrom VI und deren Verbindungen dürfen in den Oberflächenbeschichtungen nicht enthalten sein. Ausgenommen sind natürliche oder produktionsbedingte Verunreinigungen in Mengen bis zu 100 ppm, bzw. für Blei bis zu 200 ppm, die im Rohstoff enthalten sein können.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)

Ausschluss krebserzeugender, erbgutverändernder, fortpflanzungsgefährdender (CMR-)Stoffe
Es dürfen keine Stoffe oder Gemische mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:

Stoffe oder Gemische, die gemäß den Kriterien der EG-VO 1272/2008 eingestuft sind als karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A, 1B oder 2 keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A, 1B oder 2, reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A, 1B oder 2
Diesen Gefahrenkategorien entsprechen folgende H- bzw. R-Sätze:
-	H340: Kann genetische Defekte verursachen.
-	H350: Kann Krebs erzeugen.
-	H360F: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
-	H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
-	H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
-	H360Fd: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
-	H360Df: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Stoffe oder Gemische, die in der TRGS 905 eingestuft sind als:
-	krebserzeugend (K1, K2, K3)
-	erbgutverändernd (M1, M2, M3)
-	fruchtbarkeitsgefährdend (RF1, RF2, RF3)
-	fruchtschädigend (RE1, RE2, RE3)

Stoffe oder Gemische, die in der MAK-Liste eingestuft sind als:
-	krebserzeugende Arbeitsstoffe Kategorie 1 oder Kategorie 2
-	keimzellmutagene Arbeitsstoffe Kategorie 1 oder Kategorie 2

Stoffe oder Gemische, die nach wissenschaftlicher Erkenntnis
-	einer der in den Ziffern 1 bis 3 aufgeführten Kategorien als krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend oder
-	fruchtschädigend zugeordnet werden müssen oder sonstige chronisch schädigende Eigenschaften besitzen oder die selbst oder deren Verunreinigungen oder Zersetzungsprodukte geeignet sind, erhebliche Gefahren oder erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit herbeizuführen.

Produktions-bzw. rohstoffbedingte Verunreinigungen an Stoffen der jeweiligen Kategorien 1A und 1B gemäß EG-VO 1272/2008 bzw. 1 und 2 gemäß 67/548/EWG dürfen 0,01 Masse-% im einzelnen Vorprodukt nicht überschreiten.
Produktions-bzw. rohstoffbedingte Verunreinigungen an Stoffen der jeweiligen Kategorie 2 gemäß EG-VO 1272/2008 bzw. 3 gemäß 67/548/EWG dürfen 0,1 Masse-% im einzelnen Vorprodukt nicht überschreiten.

Ausnahmen:
-	in begründeten Ausnahmefällen dürfen Stoffe mit geringer Wirkungsrelevanz im Lack enthalten sein, wenn nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe bei der sachgerechten Verwendung der Produkte nicht freigesetzt oder aus dem durchgetrockneten Lackfilm emittiert werden.
-	Konservierungsmittel und Formaldehyd gelten eigene Kriterien.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss toxischer und akut toxischer Stoffe
Es dürfen keine Stoffe oder Gemische als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein, die gemäß den Kriterien der EG-VO 1272/2008 eingestuft sind als
-	akut toxisch (giftig) der Kategorie Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3
-	toxisch für spezifische Zielorgane der Kategorie STOT SE 1, STOT RE 1
Produktions-bzw. rohstoffbedingte Verunreinigungen dürfen 0,01 Masse-% im einzelnen Vorprodukt nicht überschreiten.

Ausnahmen:
-	in begründeten Ausnahmefällen dürfen Stoffe mit geringer Wirkungsrelevanz im Lack enthalten sein, wenn nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe bei der sachgerechten Verwendung der Produkte nicht freigesetzt oder aus dem durchgetrockneten Lackfilm emittiert werden.
-	Konservierungsmittel und Formaldehyd gelten eigene Kriterien.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss umweltgefährdender Bestandteile
Beschichtungen dürfen keine Stoffe oder Gemische in solchen Konzentrationen enthalten, die nach EG-Verordnung 1272/2008 (CLP-Verordnung) zu folgender Einstufung des Produkts führen:
-	Gewässergefährdend mit der Zuordnung des Symbols GHS09 „Umwelt“, ggf. dem Signalwort „Achtung“ und den H-Sätzen H400, H410 oder H411.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss reizender Bestandteile
Beschichtungen dürfen keine Stoffe oder Gemische in solchen Konzentrationen enthalten, die nach EG-Verordnung 1272/2008 (CLP-Verordnung) zu folgender Einstufung des Produkts führen:
-	Reizwirkung für Haut, Augen, Atemwege mit der Zuordnung des Symbols GHS05 „Ätzwirkung“, dem Signalwort „Gefahr“ und dem H-Satz H318 (Verursacht schwere Augenschäden) oder der Zuordnung des Symbols GHS07 „dickes Ausrufezeichen“, dem Signalwort „Achtung“ und den H-Sätzen H315, H319 oder H335 (Reizt die Haut, Augen oder die Atemwege) oder H 317 (Kann allergische Hautreaktionen verursachen).

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss gesundheitsschädlicher und ätzender Bestandteile
Beschichtungen dürfen Stoffe oder Gemische nur bis zu 40 Masse-% der Grenzkonzentrationen (< 40 Masse-%) enthalten, die nach der EG-Verordnung 1272/2008 (CLP-Verordnung) zu einer der folgenden Einstufungen des Produkts führen:
-	Gesundheitsschädlich mit der Zuordnung des Symbols GHS07 „dickes Ausrufezeichen“, dem Signalwort „Achtung“ und den H-Sätzen H302, H312 oder H332 (Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen) oder der Zuordnung des Symbols GHS08 „Gesundheitsgefahr (Torso)“, den Signalwörtern „Gefahr“ oder „Achtung“ und den H-Sätzen H304 (Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein), H334 (Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen), H371 oder H373 (Kann Organe bei einmaliger oder wiederholter Exposition schädigen).
-	Ätzend mit der Zuordnung des Symbols GHS05 „Ätzwirkung“, dem Signalwort „Gefahr“ und dem H-Satz 314 (schwere Verätzungen der Haut und der Augen).
-	
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Beschränkung des VOC-Gehalts
Für den maximal zulässigen Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen in Beschichtungssystemen gilt in Abhängigkeit vom Festkörpergehalt folgende Anforderung:

Festkörpergehalt unter 20 %:
-	VOC bis 200°C: max. 2,0 Masse%
-	davon VOC mit NIK < 100 µg/m³ und Stoffe ohne NIK: max. 1,0 Masse%
-	VOC über 200°C: max. 1,0 Masse%
-	davon VOC mit NIK < 100 µg/m³ und Stoffe ohne NIK: max. 0,5 Masse%
-	SVOC: max. 0,1 Masse%
-	VOC und SVOC gesamt: max. 2,0 Masse%
-	davon VOC mit NIK < 100 µg/m³ und Stoffe ohne NIK: max. 1,0 Masse%

Festkörpergehalt von 20 % bis unter 30 %:
-	VOC bis 200°C: max. 8,0 Masse%
-	davon VOC mit NIK < 100 µg/m³ und Stoffe ohne NIK: max. 1,0 Masse%
-	VOC über 200°C: max. 3,0 Masse%
-	davon VOC mit NIK < 100 µg/m³ und Stoffe ohne NIK: max. 0,5 Masse%
-	SVOC: max. 0,2 Masse%
-	VOC und SVOC gesamt: max. 8,0 Masse%
-	davon VOC mit NIK < 100 µg/m³ und Stoffe ohne NIK: max. 1,0 Masse%

Festkörpergehalt ab 30 %:
-	VOC bis 200°C: max. 10,0 Masse%
-	davon VOC mit NIK < 100 µg/m³ und Stoffe ohne NIK: max. 1,0 Masse%
-	VOC über 200°C: max. 3,0 Masse%
-	davon VOC mit NIK < 100 µg/m³ und Stoffe ohne NIK: max. 0,5 Masse%
-	SVOC: max. 0,3 Masse%
-	VOC und SVOC gesamt: max. 10,0 Masse%
-	davon VOC mit NIK < 100 µg/m³ und Stoffe ohne NIK: max. 1,0 Masse%

Anmerkungen:
Verbindungen mit einem höheren Siedepunkt werden strenger bewertet, um vor allem schwerflüchtige Substanzen, die über einen langen Zeitraum emittieren können, zu vermeiden. Die einzelnen Verbindungen werden zudem mit Hilfe der NIK-Werte der vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten erarbeiteten „Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aus Bauprodukten“ toxikologisch bewertet.
Sind aufgrund mangelnder Datenbasis nicht klassierbare organische Verbindungen oder unidentifizierte Substanzen enthalten, werden diese aus Vorsorgegründen den „VOC mit NIK < 100 µg/m³ und Stoffe ohne NIK“ zugeordnet.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)

Beschränkung des Restmonomergehalts im Bindemittel
Restmonomere dürfen - sofern sie nicht spezifiziert sind - im Bindemittel 0,05 Masse-% nicht überschreiten.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)

Ausschluss von Bioziden (mit Ausnahme bestimmter Topfkonservierer)
Die Beschichtungssysteme dürfen keine Biozide enthalten, außer folgende Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombinationen, welche alternativ zur Topfkonservierung verwendet werden dürfen:
a) Titandioxid/Silberchlorid max. 100 ppm bezogen auf Silberchlorid
b) 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on/ 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on im Verhältnis 1:1 max. 200 ppm
c) 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on/2-Methyl-4-isothiazolin-3-on im Verhältnis 3:1 max 15 ppm
d) 3-Jod-2-propinyl-butylcarbamat max. 80 ppm
e) 1,2- Benzisothiazol-3(2H)-on max. 200 ppm
f) 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol (BNPD) max. 200 ppm
g) BNPD1) + CIT/MIT (3:1)3) max. 130 ppm + max. 15 ppm
h) BNPD1) + CIT/MIT (3:1)3) max. 150 ppm + max. 10 ppm
i) BNPD1) + CIT/MIT (3:1)3) max. 170 ppm + max. 5 ppm
j) MIT/BIT2) (1:1) + CIT/MIT (3:1) 3) max. 150 ppm + max. 12,5 ppm
k) MIT/BIT2) (1:1) + CIT/MIT (3:1) 3) max. 125 ppm + max. 15 ppm
l) 1,2-Dibrom-2,4-dicyanbutan (DBDCB) max. 500 ppm
m) BIT4) + CIT/MIT (3:1) 3) max. 150 ppm + max. 12,5 ppm
n) BNPD1) + MIT/BIT2) (1:1) max. 120 ppm + max. 75 ppm
o) Zinkpyrithion (ZNP) + BIT4) max. 100 ppm + max. 100 ppm
p) Zinkpyrithion (ZNP) + MIT/BIT2) (1:2 bis 1:1) max. 50 ppm + max. 150 ppm
q) BNPD1) + BIT2) max. 100 ppm + max. 100 ppm
r) Natriumpyrithion (NaP) + BIT4) max. 50 ppm + max. 150 ppm
s) N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9) + MIT/BIT2) (1:1) max. 81 ppm + max. 150 ppm

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass die Anforderungen erfüllt werden
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)

Hinweis: Die Deklaration der bioziden Wirkstoffe in allen Biozid-Produkten (Schutzmitteln) und für alle mit Bioziden behandelte Waren (Gemische und Erzeugnisse) ist nach der Biozid-Verordnung (EU) Nr. 528/2012 erforderlich (siehe Kennzeichnungspflichten auf dem Etikett für Biozid-Produkte nach Artikel 69 bzw. für behandelte Waren nach Artikel 58 der Biozid-VO).

Reglementierung des Formaldhydgehalts
Die Beschichtungssysteme dürfen Formaldehyd enthalten, wenn eines der drei folgenden Kriterien eingehalten ist:
a) Die Raumluftemission von Formaldehyd in einem Prüfkammerverfahren darf während der Verarbeitung und Trocknung den Wert von 0,25 ppm nicht überschreiten und muss spätestens 24 Stunden nach Beginn des Farbauftrages unter 0,05 ppm liegen.
b) Die freie in-can Formaldehydkonzentration darf 100 mg/kg nicht überschreiten.
c) Für Beschichtungsssteme mit weniger als 10 ppm freiem Formaldehyd. Bei Anwendung des vereinfachten Prüfverfahrens darf der Gehalt an freiem Formaldehyd 10 mg/kg (10 ppm) nicht überschreiten. Formaldehyddepotstoffe dürfen nur in solchen Mengen zugegeben werden, dass damit der Gesamtgehalt an freiem Formaldehyd von 10 mg/kg nicht überschritten wird.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind und Vorlage des Prüfprotokolls
ad a) Prüfkammeruntersuchung entsprechend der in der gültigen Veröffentlichung im Bundesgesundheitsblatt bzw. im Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung für „Prüfverfahren für Holzwerkstoffe“ genannten Bedingungen. Abweichend hiervon ist die Messung in einer kleinen Prüfkammer sowie der Nachweis mit DNPH möglich.
ad b) Bestimmung nach VdL-RL03 "Richtlinie zur Bestimmung der Formaldehydkonzentration in Lacken und verwandte Produkte“, Ausgabe Mai 1997, Ziffer 4.1“ Bestimmung der freien in-can Formaldehydkonzentration mit der Acetylaceton-Methode“
ad c) Doppelbestimmung über den Gehalt an freiem Formaldehyd gemäß der Merckoquantmethode nach Anhang 2 der Vergabegrundlage RAL-UZ 12a
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss von Phthalaten und Organophosphaten als Weichmacher
Beschichtungssysteme dürfen keine weichmachenden Substanzen aus der Gruppe der Phthalate oder der Organophasphate enthalten.
Als Verunreinigungen dürfen nicht mehr als 0,1 Masseprozent Phthalate im Beschichtungssstem enthalten sein.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)

Ausschluss von Alkylophenolethoxylaten
Beschichtungssysteme dürfen keine Alkylphenolethoxylate und/oder deren Derivate enthalten.
Als Verunreinigungen dürfen nicht mehr als 0,1 Masseprozent Phthalate im Beschichtungssstem enthalten sein.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 12a)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)