WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-11-16
Wand- und Deckenfarben innen auf überwiegend mineralischem Untergrund
Risiken für die lokale Umwelt / BNB BN 1.1.6
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht.

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau,  Version / Stand 21. Juli 2017.

VdL-Richtlinie 01: Richtlinie zur Deklaration von Inhaltsstoffen in Bautenlacken, Bautenfarben und verwandten Produkten,„VdL-Richtlinie Bautenanstrichstoffe", revidierte Ausgabe November 2013 (Zugriff am 17.08.2015)

RAL Vergabegrundlage für Umweltzeichen: Blauer Engel RAL-UZ 102 / Emissionsarme Innenwandfarben. Ausgabe Januar 2015 (Zugriff am 17.08.2015)

Qualitätsniveaus (QN1 – QN5)
Der Kriteriensteckbrief teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.
Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6, Wand- und Deckenfarben innen auf überwiegend mineralischer Untergrund
Anforderung QN 2, BNB BN 1.1.6, Wand- und Deckenfarben innen auf überwiegend mineralischer Untergrund
Anforderung QN 3, 4 + 5 , BNB BN 1.1.6, Wand- und Deckenfarben innen auf überwiegend mineralischer Untergrund

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf
Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6	Wand- u. Deckenfarben innen 
auf überwiegend mineralischem Untergrund

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration  sind für Beschichtungen nach Kategorie A und B nach Decopaint Richtlinie (ChemVOCFarbV) auf überwiegend mineralischen Oberflächen an Wand- und Decke im Innenbereich einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 102, natureplus-Qualitätszeichen (RL 0600ff), Österr. UZ 17) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD

Anforderung QN 2 BNB BN 1.1.6	Wand- u. Deckenfarben innen auf überwiegend mineralischem Untergrund

Produktanforderung
Lösemittelfreie und weichmacherfreie Produkte entsprechend VdL-RL 01, Abschnitt  4.2.4. 

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe gemäß VdL-Richtlinie 01 Abschnitt 4.2.4 sind für Beschichtungen nach Kategorie a und b nach Decopaint Richtlinie (ChemVOCFarbV) auf überwiegend mineralischen Oberflächen an Wand- und Decke im Innenbereich  einzuhalten.
Die Einhaltung des europäischen und deutschen Chemikalienrechts sowie der branchenbezogenen Regelwerke wird vorausgesetzt (z.B.: REACH-VO Anhang XVII, POP-VO Anhang I, ChemVerbV, FCKW- und F-Gase-RL, RoH S-RL, GefStoffV, VDL-RL 01, RL 92/112/EWG, 25. BImSchV, Biozidprodukte Verordnung (BPV), ChemVOCFarbV, ect.). Sofern für das spezifische Produkt weitere Stoffbeschränkungen aus anderen Vorschriften resultieren, sind diese ebenfalls einzuhalten.
Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind: 
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 102, natureplus-Qualitätszeichen (RL 0600ff) , Österr. UZ 17) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD

lösemittelfrei und weichmacherfrei nach VdL-RL 01 Abschnitt 4.2.4.
Die Anforderungen an die Inhaltsstoffe nach VdL-RL 01 Abschnitt 4.2.4 sind auch gültig für Beschichtungssysteme des Geltungsbereiches Innenwand- und Deckenfarben, die nicht der Kategorie Dispersionsfarbe zuzuordnen sind, wie z.B. weitgehend mineralische Beschichtungsstoffe wie Silikat- oder Kalkfarben. Die Eigenschaften des Beschichtungsstoffes sollte entsprechend der DIN EN 13 300 klassifiziert werden.
Der VOC-Gehalt und Weichmacheranteil darf jeweils 1 g/l nicht überschreiten. Der VOC Gehalt wird nach DIN 55 649 bestimmt.
Begriffe, Definitionen und Abkürzungen sind im Sinne der VdL-RL 01 Abschnitt 3 zu verstehen.
-	Lösemittel 
Flüssigkeiten aus einer oder mehreren Komponenten, die das Bindemittel im jeweiligen Beschichtungsstoff löst und sich unter Trocknungs/Härtungsbedingungen verflüchtigt. (DIN EN ISO 4618, siehe auch Begriffe „VOC“ und „Decopaint Richtlinie“) Lösemittel entsprechend dieser Richtlinie sind z.B.: Aliphaten, Alkohole, Aromaten, Ester, Glykole, Glykolether, Ketone, Terpenkohlenwasserstoffe, Testbenzine, Wasser.
-	VOC
Volatile Organic Compounds (= flüchtige organische Verbindungen) Der Begriff Volatile Organic Compounds (VOC) wird in verschiedenen Normen und Regelwerken unterschiedlich definiert. Im Rahmen dieser Richtlinie bezeichnet er alle flüchtigen organischen Verbindungen (z.B. Aliphaten, Aromaten, Alkohole, Ester, Terpene, Glykolether, halogenierte Kohlenwasserstoffe) mit einem Siedebeginn von maximal 250° C (gemäß Richtlinie 2004/42/EG). In Anstrichstoffen lassen sich VOC weitgehend mit Lösemitteln gleichsetzen, die bei der Verarbeitung emittieren. Doch VOC gelangen auch aus Wandverkleidungen, Bodenbelägen, Klebstoffen, Möbeln, Kosmetika, Fotokopierern etc. in die Raumluft. Durch mangelnden Luftaustausch kann es in Innenräumen zu kritischen Anreicherungen von VOC kommen, die für Kopfschmerzen, Schleimhautreizungen und Unwohlsein verantwortlich sein können. Mit der Einführung von wasserbasierenden Beschichtungsstoffen ging der Anteil von VOC in Lacken und Farben deutlich zurück. Heute decken wasserverdünnbare Lacke rund 70 % des Heimwerkerbedarfs ab. Nach wie vor haben lösemittelhaltige Lacke jedoch ihre Berechtigung, insbesondere im professionellen Einsatzbereich mit hohen qualitativen VdL-RL 01 / November 2013 - „Bautenanstrichstoffe“ Seite 8 Ansprüchen an Optik, Langlebigkeit und Überarbeitbarkeit.
-	Weichmacher
Substanz die einem Beschichtungsstoff zugesetzt wird, um die Verformbarkeit der Beschichtung zu verbessern. (DIN EN ISO 4618). Weichmacher im Sinne dieser Richtlinie werden in Dispersionsfarben auch als Filmbildehilfsmittel eingesetzt. Weichmacher im Sinne dieser Richtlinie sind z.B.: Adipinsäureester (Adipate), Alkylsulfonsäureester (C10-C20) des Phenols und der Methylphenole, Glutarsäureester (Glutarate), Maleinsäureester (Maleinate). Weichmacher sind eindeutig mit mindestens ihrer chemischen Substanzklasse zu nennen.

Folgende Stoffe oder Zubereitungen dürfen nicht zugesetzt werden:
-	Stoffe, die in Anhang I der CLP-Verordnung 1272/2008 als sehr giftig (T+), giftig (T), krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend eingestuft werden müssen;
-	Stoffe, die in der TRGS 905 oder in der MAK-Liste in der jeweils gültigen Fassung als krebserzeugend nach EG-Kategorie Carc.Cat.1, Carc.Cat.2 oder Carc.Cat.3 oder nach MAK-Einstufung K1, K2, oder K3; erbgutverändernd nach EG-Kategorie Mut.Cat.1, Mut.Cat.2 oder Mut.Cat.3 oder M1, M2 oder M3 fortpflanzungsgefährdend nach EG-Kategorie Repr.Cat.1, Repr.Cat.2, Repr.Cat.3 oder RE/F1, RE/F2 oder RE/F3 eingestuft sind.
-	Stoffe oder Zubereitungen, die Blei-, Cadmium- oder Chrom(VI)-, Quecksilber-, Arsen -Verbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten. Ausgenommen sind prozessbedingte, technisch unvermeidbare (natürliche oder produktionsbedingte) Verunreinigungen in Mengen bis zu 0,01 Gew.-% (100 ppm), bzw. für Blei 0,02 Gew.-% (200 ppm), die im Rohstoff enthalten sein können.

Zur Topfkonservierung können verwendet werden:
-	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) mit einer Konzentration von maximal 200 ppm
-	2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol (BNPD) ≤ 200 ppm
-	Gemisch aus 5-Chlor-2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT)/2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) im Verhältnis 3:1 mit einer Konzentration von maximal 50 ppm; empfohlen wird eine Konzentration von unter 15 ppm
-	BIT/MIT (1:1) ≤ 200 ppm
-	BIT/MIT (1:1) + CIT/MIT (3:1) ≤ 125 ppm + ≤ 15 ppm
-	BIT/MIT (1:1) + CIT/MIT (3:1) ≤ 150 ppm + ≤ 12,5 ppm
-	BIT + CIT/MIT (3:1) ≤ 150 ppm + ≤ 12,5 ppm
-	BNPD + CIT/MIT (3:1) ≤ 130 ppm + ≤ 15 ppm
-	BNPD + CIT/MIT (3:1) ≤ 150 ppm + ≤ 10 ppm
-	BNPD + CIT/MIT (3:1) ≤ 170 ppm + ≤ 5 ppm
-	BNPD + MIT/BIT (1:1) ≤ 120 ppm + ≤ 75 ppm
-	1,2-Dibrom-2,4-dicyanbutan (DBDCB) ≤ 500 ppm
-	3-Jod-2-propinyl-butylcarbamat (IPBC) mit einer Konzentration von maximal 80 ppm
-	Silberchlorid auf geeigneten Trägern mit einer Konzentration von maximal 100 ppm an Silberchlorid.
-	Formaldehyd
Als Formaldehyddepotstoffe können verwendet werden:
-	N-Formale (z.B. Methylolharnstoffe, Dimethyloldimethylhydantoin, Trimethylolallantoin)
-	O- Formale (z.B. Phenylmethoxymethanol, 2,5-Dioxahexa-1,6-diol)
Der Gehalt an freiem Formaldehyd darf 10 mg/kg nicht überschreiten. Formaldehyddepotstoffe dürfen nur in solchen Mengen zugegeben werden, dass damit der Gesamtgehalt an freiem Formaldehyd von 10 mg/kg nicht überschritten wird. Bestimmungsmethode nach VdL-Richtlinie-Nr. 03.
Der Gehalt an freiem Formaldehyd darf 10 mg/kg überschreiten, wenn die Raumluftemission von Formaldehyd in einem Kammerverfahren während der Verarbeitung 0,25 ppm nicht überschreitet und spätestens 24 h nach Beginn der Beschichtung unter 0,05 ppm liegt. Dieses gilt als eingehalten, wenn nach der VdL-Richtlinie Nr. 03 gemessen in-can nicht mehr als 100 ppm Formaldehyd nachgewiesen werden.
-	3-Jod-2-propinyl-butylcarbamat (IPBC) mit einer Konzentration von maximal 80 ppm.
-	Silberchlorid auf geeigneten Trägern mit einer Konzentration von maximal 100 ppm an Silberchlorid.
Die oben angeführten Konservierungsvorschläge lehnen sich an die des RAL Umweltzeichen 102 (Emissionsarme Wandfarben) an.
Weitere Konservierungsmittel können eingesetzt werden, wenn der Technische Arbeitskreis Bautenlacke (TKB) im VdL dies aufgrund des vorgelegten toxikologischen Datenmaterials entscheidet und einem Maximalwert festgelegt hat. Die Entscheidung wird mit Rundschreiben des VdL bekannt gegeben.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellerklärung, dass das Produkt die genannten Anforderungen gemäß Definition VdL-RL01 einhält
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 102, natureplus-Qualitätszeichen (RL 0600ff) , Österr. UZ 17)
-	EPD , PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderung QN 3, 4, 5  BNB BN 1.1.6	Wand- u. Deckenfarben innen auf überwiegend mineralischem Untergrund

Hinweise:
Für die Erfüllung von QN5 werden im Fall der Innenwand- und Deckenfarben keine höheren Anforderungen gestellt als für QN3+4. Es finden sich deshalb nur unter QN5 Textbausteine, die die Anforderungen von QN3+4 automatisch mit erfüllen.

Produktanforderung
Produkte gemäß Blauer Engel RAL-UZ 102

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe gemäß Blauer Engel (RAL-UZ 102) sind für Beschichtungen nach Kategorie A und B nach Decopaint Richtlinie (ChemVOCFarbV) auf überwiegend mineralischen Oberflächen an Wand- und Decke im Innenbereich einzuhalten.
Die Einhaltung des europäischen und deutschen Chemikalienrechts sowie der branchenbezogenen Regelwerke wird vorausgesetzt (z.B.: REACH-VO Anhang XVII, POP-VO Anhang I, ChemVerbV, FCKW- und F-Gase-RL, RoH S-RL, GefStoffV, VDL-RL 01, RL 92/112/EWG, 25. BImSchV, Biozidprodukte Verordnung (BPV), ChemVOCFarbV, ect.). Sofern für das spezifische Produkt weitere Stoffbeschränkungen aus anderen Vorschriften resultieren, sind diese ebenfalls einzuhalten.

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) nach REACH-Verordnung
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend identifiziert  und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, dürfen nicht enthalten sein. Die Anforderung gilt für alle konstitutionellen Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) 
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 102, natureplus-Qualitätszeichen (RL 0600ff) , Österr. UZ 17) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD (wenn dort keine SVHC deklariert sind) 
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss krebserzeugender, erbgutverändernder, fortpflanzungsgefährdender 
(CMR-)Stoffe
Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:
Stoffe, die gemäß der EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung) in die folgenden Gefahrenkategorien eingestuft sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen:
-	karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A, Carc. 1B, Carc.2
H350: Kann Krebs erzeugen 
H350i: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen
-	keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A, Muta. 1B, Muta.2
H340: Kann genetische Defekte verursachen
H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
-	reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A, Repr. 1B, Repr.2
H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen
H360F: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen / Kann das Kind im Mutterleib schädigen 
H360Fd: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen / Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
H360Df: Kann das Kind im Mutterleib schädigen / Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
H361f: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen 
H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen
H361fd: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen / Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen

Stoffe, die in der TRGS 905 eingestuft sind als:
-	krebserzeugend (K1, K2, K3)
-	erbgutverändernd (M1, M2, M3)
-	fruchtbarkeitsgefährdend (RF1, RF2, RF3)
-	fruchtschädigend (RE1, RE2, RE3)

Nachweismöglichkeiten: 
-	SDB (wenn dort keine entsprechenden Stoffe deklariert sind)  
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.  Blauer Engel RAL-UZ 102, natureplus-Qualitätszeichen (RL 0600ff))
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss toxischer und akut toxischer Stoffe
Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:
Stoffe, die gemäß der EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung) in die folgenden Gefahrenkategorien eingestuft sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen:

-	akut toxisch (giftig) der Kategorie Acute Tox 1, Acute Tox. 2, Acute Tox.3
H300: Lebensgefahr bei Verschlucken
H310: Lebensgefahr bei Hautkontakt
H330: Lebensgefahr bei Einatmen
H301: Giftig bei Verschlucken
H311: Giftig bei Hautkontakt
H331: Giftig bei Einatmen
-	toxisch mit spezifischer Zielorgan-Toxität der Kategorie STOT SE 1, STOT SE 2, STOT RE 1, STOT RE 2
H370: Schädigt die Organe
H371 : Kann die die Organe schädigen
H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
H373: Kann die die Organe schädigen bei längerer und wiederholter Exposition

Nachweismöglichkeiten:   
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.  Blauer Engel RAL-UZ 102, natureplus-Qualitätszeichen (RL 0600ff), Österr. UZ 17)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss bestimmter umweltgefährdender Stoffe
Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:
Stoffe, die gemäß der EG-VO 1272/2008 (CLP-Verordnung) in die folgenden Gefahrenkategorien eingestuft sind oder die Kriterien für eine solche Einstufung erfüllen:
-	gewässergefährdend der Kategorie Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic1, Aquatic Cronic 2
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
-	schädigend für die Ozonschicht der Kategorie Ozone 1
H420: Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 102, natureplus-Qualitätszeichen (RL 0600ff) ,Österr. UZ 17)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Einschränkung bzw. Ausschluss weiterer umweltgefährdender Stoffe: Blei, Alkylphenolethoxylate, perfluorierter und polyfluorierter Chemikalien
-	Produkte, die Bleiverbindungen als konstitutionelle Bestandteile enthalten, dürfen der Wandfarbe nicht zugesetzt werden. Prozessbedingte, technisch unvermeidbare (natürliche oder produktionsbedingte) Verunreinigungen dürfen bis zu 200 ppm Blei im Rohstoff enthalten sein.
-	Produkte, die Alkylphenolethoxylate und/oder deren Derivate enthalten, dürfen der Wandfarbe nicht zugesetzt werden.
-	Produkte, die weichmachende Substanzen aus der Gruppe der Phthalate oder aus der Gruppe der Organophosphate enthalten, oder vergleichbare andere hochsiedende Stoffe dürfen der emissionsarmen Wandfarbe nicht zugesetzt werden. (Produkte, die Weichmacher im Sinne der VdL-Richtlinie 0110 enthalten, dürfen der Wandfarbe nur in solchen Mengen zugesetzt werden, dass der Weichmachergehalt von 1g/l in der gebrauchsfertigen Wandfarbe nicht überschritten wird.)
-	Es dürfen keine per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC), beispielsweise Fluorcarbonharze und –dispersionen, perfluorierte Sulfon- und Carbonsäuren sowie Stoffe, die möglicherweise zu diesen abgebaut werden können, eingesetzt werden.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind.
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.  Blauer Engel RAL-UZ 102)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderungen an  Titandioxid als Pigment
Die Emissionen und Abfälle, die bei der Herstellung von Titandioxidpigmenten anfallen, dürfen die folgenden Werte nicht übersteigen:
Für das Sulfatverfahren:
-	SOx berechnet als SO2: 7,0 kg/t TiO2- Pigment
-	Schwefelablauge: 500 kg/t TiO2- Pigment

Für das Chlorverfahren:
-	Wird natürliches Rutilerz verwendet, 103 kg Chlorabfälle/t TiO2- Pigment
-	Wird synthetisches Rutilerz verwendet: 179 kg Chlorabfälle/t TiO2- Pigment
-	Werden Schlackenerze verwendet: 329 kg Chlorabfälle/t TiO2- Pigment
-	Wird mehr als eine Sorte Erz verwendet, finden die Werte im Verhältnis zur Menge der einzelnen verwendeten Erzarten Anwendung.
Hinweis: SOx- Emissionen gelten nur im Sulfatverfahren. Für die Definition von Abfall gilt Artikel 3 der Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. Kann der TiO2-Hersteller Artikel 5 (Herstellung von Nebenprodukten) der Abfallrichtlinie für feste Abfälle entsprechen, werden diese Abfälle ausgenommen.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.  Blauer Engel RAL-UZ 102)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Konservierung / Ausnahmen zu den ausgeschlossenen SVHC, CMR - und toxischen Stoffen

Topfkonservierung / Ausschluss von Bioziden 
Eine Konservierung der Anstriche und pastösen Systeme ist ausschließlich nur für die Lagerung und den Transport zulässig. Sie dürfen keine Biozide enthalten. Ausgenommen sind die im folgenden genannten Mikrobiozide als Topfkonservierer mit den dort genannten Gehalten. Für Formaldehydabspalter gelten weitere Einschränkungen (s.u.).
Folgende Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombinationen können alternativ zur Topfkonservierung verwendet werden:
a) Titandioxid/Silberchlorid max. 100 ppm bezogen auf Silberchlorid 
b) MIT/BIT im Verhältnis 1:1: max. 200 ppm 
c) CIT/MIT im Verhältnis 3:1: max 15 ppm 
d) IPBC: max. 80 ppm 
e) BIT: max. 200 ppm 
f) BNPD: max. 200 ppm 
g) BNPD + CIT/MIT (3:1): max. 130 ppm + max. 15 ppm 
h) BNPD + CIT/MIT (3:1): max. 150 ppm + max. 10 ppm 
i) BNPD + CIT/MIT (3:1): max. 170 ppm + max. 5 ppm 
j) MIT/BIT (1:1) + CIT/MIT (3:1):  max. 150 ppm + max. 12,5 ppm 
k) MIT/BIT (1:1) + CIT/MIT (3:1): max. 125 ppm + max. 15 ppm 
l) DBDCB: max. 500 ppm 
m) BIT + CIT/MIT (3:1):  max. 150 ppm + max. 12,5 ppm 
n) BNPD + MIT/BIT (1:1): max. 120 ppm + max. 75 ppm 
o) ZNP + BIT: max. 100 ppm + max. 100 ppm 
p) ZNP + MIT/BIT (1:2 bis 1:1): max. 50 ppm + max. 150 ppm 
q) BNPD + BIT: max. 100 ppm + max. 100 ppm 
r) NaP + BIT: max. 50 ppm + max. 150 ppm 
s) N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9) + MIT/BIT (1:1): max. 81 ppm + max. 150 ppm

BIT = 1,2- Benzisothiazol-3(2H)-on 
BNPD = 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol 
CIT = 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 
DBDCB =1,2-Dibrom-2,4-dicyanbutan 
IPBC = 3-Jod-2-Propinyl-butylcarbamat 
MIT = 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on NaP = Natriumpyrithion 
ZNP = Zinkpyrithion

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung mit Erklärung zum Formaldehydgehalt gemäß Anlage 9 zu RAL UZ-102 mit entsprechenden Prüfberichten, die maximal 2 Jahre alt sein dürfen.
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.  Blauer Engel RAL-UZ 102)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Beschränkung des Gehalts flüchtiger organischer Stoffe (VOC)
Der Gehalt der Wandfarbe (dies gilt z.B. auch für Farbmischsysteme) in der gebrauchsfertigen Form an flüchtigen organischen Stoffen (=VOC, Volatile Organic Compounds) darf den Höchstwert von 700 ppm nicht überschreiten. Unter VOC sind alle organischen Substanzen (z.B. Restmonomere, Lösemittel, Filmbildungshilfsmittel, Konservierungsmittel und andere produktionsbedingte Begleitstoffe) zu verstehen, welche durch Totalverdampfung und anschließender gaschroma-tographischer Analyse bis zur Retentionszeit der Substanz Tetradecan (Siedepunkt: 252,6°C) auf einer unpolaren Trennsäule eluiert werden.

Prüfverfahren
Prüfverfahren nach DIN EN ISO 17895 (Prüfung des In-can VOC Gehaltes in wasserverdünnbaren Dispersionsfarben) oder nach DIN EN ISO 11890-2 (Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Gehaltes an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC-Gehalt)) einer nach DIN EN ISO/IEC 17025 für die je-weilige Methode akkreditierten Prüfstelle vor (Anlage 2). Hierzu ist die Zertifizierungsurkunde oder Akkreditierungsurkunde des Deutschen Akkreditierungsrates (DAR) oder eines anderen Akkreditierungssystems, das in das multinationale Agreement (MLA) aufgenommen ist, vorzulegen (Anlage 3). Erfolgt die Prüfung nach DIN EN ISO 11890-2 ist eine Bestimmungsgrenze von 100 ppm durch das Prüflabor nachzuweisen.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung mit Erklärung zur Einhaltung der Anforderungen zum VOC-Gehalt gemäß Anlage 1 zu RAL UZ-102 mit entsprechenden Prüfberichten, die maximal 2 Jahre alt sein dürfen.
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.  Blauer Engel RAL-UZ 102, natureplus-Qualitätszeichen (RL 0600ff), Österr. UZ 17)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Beschränkung des Gehalts an freiem Formaldehyd aus zur Topfkonservierung zugelassenen Formaldehydabspaltern
Die gebrauchsfertige Wandfarbe muss auf ihren Gehalt an freiem Formaldehyd aus den vorbeschriebenen zugelassenen Formaldehydabspaltern wie folgt geprüft werden und darf 100ppm (100 mg/kg) im Produkt nicht übersteigen:
-	Prüfverfahren nach VdL-RL 03, Richtlinie zur Bestimmung der Formaldehydkonzentration in wasserverdünnbaren Dispersionsfarben und verwandte Produkte („VdL-Richtlinie Formaldehydbestimmung“, Ausgabe Mai 1997), Ziffer 4.1 Bestimmung der freien Formaldehydkonzentration im Produkt mit der Acetylaceton-Methode.
-	Prüfverfahren wie vor, jedoch Bestimmung der freien Formaldehydkonzentration im Produkt mit Hochdruckflüssigchromatographie (HPLC), wenn das Prüflabor die Vergleichbarkeit zur VdL-RL 03 nachweisen kann.
-	Alternatives Prüfverfahren für Formaldehyd in der Prüfkammer und abgeleitetes Verfahren für Wandfarben mit weniger als 100 ppm freiem Formaldehyd als Prüfkammerverfahren nach DIN EN 16402:2014. Abweichend von der DIN EN 16402 ist der Luftwechsel von 0,5/h auf 1/h umzurechnen. Die Formaldehydkonzentration darf 1 Stunde nach Auftrag und Einbringen in die Prüfkammer den Wert von 0,3 mg/m3 in der Prüfkammerluft nicht überschreiten und die Formaldehydkonzentration muss spätestens 24 Stunden nach Beginn des Auftrages unter 0,06 mg/m3 in der Prüfkammerluft liegen. Die Emissionsprüfung darf frühestens 4 Wochen nach der Produktion der Wandfarbe erfolgen.
Bei Farbmischsystemen ist jede Basis zu prüfen sowie zusätzlich der Farbton, mit dem erwartet höchsten freiem Formaldehydgehalt. Die Prüfberichte dürfen nicht älter als 2 Jahre alt sein.
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung mit Erklärung zur Einhaltung der Anforderungen zum Formaldehyd-Gehalt gemäß Anlage7 zu RAL UZ-102 mit entsprechenden Prüfberichten, die maximal 2 Jahre alt sein dürfen.
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 102, natureplus-Qualitätszeichen (RL 0600ff) , Österr. UZ 17)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)