WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-11-08
Vor-Ort verarbeitete Kleb- + Dichtstoffe im Innenraum, 
lokale Umwelt, BNB BN 1.1.6 / Innenraumluft, BNB BN 3.1.3 
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht. Für eine sinngemäße Verwendung der Textbausteine ist die Durchsicht und Beachtung der Hinweise unabdingbar. 

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6,  Version / Stand Juli 2017) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau.
RAL Vergabegrundlage für Umweltzeichen:RAL-UZ 123 Emissionsarme Dichtstoffe für den Innenraum. Ausgabe April 2009 (Zugriff am 19.03.2015)
GEV – Einstufungskriterien / Anforderungen an emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte und Vergabe des EMICODE, Stand 05.05.2015 (Zugriff am 28.06.2016)

lokale Umwelt, Qualitätsniveaus QN1 – QN5
Der Kriteriensteckbrief BNB-BN 1.1.6 teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung Kleb- + Dichtstoffe im Innenraum
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.
Anforderung QN 1				BNB BN 1.1.6 
Anforderung QN 3 (einschl. QN 2)	BNB BN 1.1.6
Anforderung QN 5 (einschl. QN 4)	BNB BN 1.1.6 + 3.1.3, Alternative 1 
Anforderung QN 5 (einschl. QN 4)	BNB BN 1.1.6 + 3.1.3, Alternative 2, weitergehende Anforderungen, 

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf
Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Hinweise zu Kleb- und Dichtstoffen im Innenraum: 
Die folgenden materialökologischen Anforderungen betreffen Vor-Ort verarbeitete Kleb- und Dichtstoffe zur Verwendung bei punkt- und linienförmige Verklebungen und Abdichtungen in Innenräumen ohne sicherheitsrelevante, bauaufsichtliche Anforderungen wie z.B. Glasbau, Fassade und Bereiche mit Brandschutzanforderungen. Sie gelten nicht für Bodenbelags- oder Fliesenklebstoffe. Für diese Anwendungsfälle gibt es eigene Anforderungen.

Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6	Kleb- + Dichtstoffe im Innenraum

Hinweise: 
Die folgenden materialökologischen Anforderungen betreffen Vor-Ort verarbeitete Kleb- und Dichtstoffe zur Verwendung bei punkt- und linienförmige Verklebungen und Abdichtungen in Innenräumen ohne sicherheitsrelevante, bauaufsichtliche Anforderungen wie z.B. Glasbau, Fassade und Bereiche mit Brandschutzanforderungen. Sie gelten nicht für Bodenbelags- oder Fliesenklebstoffe. Für diese Anwendungsfälle gibt es eigene Anforderungen.

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sind für vor Ort verarbeitete punkt- und linienförmige Verklebungen und Abdichtungen im Innenraum einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Emicode, Blauer Engel RAL-UZ 123) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Deklaration biozider Wirkstoffe
Deklaration aller Biozide und bioziden Wirkstoffe gemäß Biozid-Verordnung:
Angabe der vorhandenen bioziden Eigenschaften sowie die Bezeichnung aller enthaltenen bioziden Wirkstoffe, ggf. Bezeichnung von Nanomaterialien und einschlägige Verwendungsvorschriften (inklusive etwaiger Vorsichtsmaßnahmen).
Wenn keine Rückstände der bioziden Wirkstoffe mehr in der behandelten Ware vorhanden sind, muss das Produkt nicht gekennzeichnet werden.
Die Definition von „Biozid“ entspricht dabei der Biozid-Verordnung in geltender Fassung.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung
-	Etikette
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel Biozide ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der Biozide erhoben werden.
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Hinweis: Der Blaue Engel für emissionsarme Dichtstoffe schränkt die Verwendung von Bioziden ein, schließt sie aber nicht aus.

Anforderung QN 3 (einschl. QN 2),  BNB BN 1.1.6	Kleb- + Dichtstoffe im Innenraum
Hinweise: 
Für die Erfüllung von QN3 werden im Fall der Kleb- und Dichtstoffe keine höheren Anforderungen gestellt als für QN2. Es finden sich deshalb nur unter QN3 Textbausteine, die die Anforderungen von QN2 automatisch mit erfüllen.
Die folgenden materialökologischen Anforderungen betreffen Vor-Ort verarbeitete Kleb- und Dichtstoffe zur Verwendung bei punkt- und linienförmige Verklebungen und Abdichtungen in Innenräumen ohne sicherheitsrelevante, bauaufsichtliche Anforderungen wie z.B. Glasbau, Fassade und Bereiche mit Brandschutzanforderungen. Sie gelten nicht für Bodenbelags- oder Fliesenklebstoffe. Für diese Anwendungsfälle gibt es eigene Anforderungen.
Produktanforderung
Ausschluss von Chlorparaffinen (SCCP, MCCP, LCCP), maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Gewichtsprozent
für Polyurethan (PU)-Klebstoffe gilt:
Produkte mit GISCODE PU10 oder PU20 und Produkte frei von Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP), maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Gewichtsprozent
Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration, sowie für PU-Klebstoffe an die Einstufung gemäß GISCODE PU10 oder PU20, sowie zusätzliche Anforderungen an die Inhaltsstoffe sind für vor Ort verarbeitete punkt- und linienförmige Verklebungen und Abdichtungen ohne sicherheitsrelevante, bauaufsichtliche Anforderungen (z.B. Glasbau, Fassade und Bereiche mit Brandschutzanforderungen) im Innenraum einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Emicode, Blauer Engel RAL-UZ 123) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Deklaration biozider Wirkstoffe
Deklaration aller Biozide und bioziden Wirkstoffe gemäß Biozid-Verordnung:
Angabe der vorhandenen bioziden Eigenschaften sowie die Bezeichnung aller enthaltenen bioziden Wirkstoffe, ggf. Bezeichnung von Nanomaterialien und einschlägige Verwendungsvorschriften (inklusive etwaiger Vorsichtsmaßnahmen).
Wenn keine Rückstände der bioziden Wirkstoffe mehr in der behandelten Ware vorhanden sind, muss das Produkt nicht gekennzeichnet werden.
Die Definition von „Biozid“ entspricht dabei der Biozid-Verordnung in geltender Fassung.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung
-	Etikette
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel Biozide ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der Biozide erhoben werden.
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Hinweis: Der Blaue Engel für emissionsarme Dichtstoffe schränkt die Verwendung von Bioziden ein, schließt sie aber nicht aus.

Ausschluss Chlorparaffine C10 – C>17 (CP)
Die verwendeten Kleb- und Dichtstoffe dürfen keine Chlorparaffine C10-C>17 (CP) enthalten. Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Gewichtsprozent erlaubt. 

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (über Blauer Engel RAL-UZ 123 oder Emicode nicht vollständig ausgeschlossen)
-	EPD PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Hintergrundinformation:
-	CAS-Nummern: 85535-84-8 (SCCP), 85535-85-9 (MCCP), 85535-86-0 (LCCP)

Für Polyurethan (PU)-Klebstoffe gilt: 
Einstufung in GISCODE PU 10 oder PU20
Bei der Verwendung von Klebstoffen auf Polyurethanbasis müssen diese in GISCODE PU 10 oder PU20 eingestuft sein.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Für Polyurethan (PU)-Klebstoffe gilt:
Ausschluss bestimmter gefährlicher Flammschutzmittel
Polyurethan (PU)-Klebstoffe, welche im Innenraum eingesetzt werden, dürfen folgende Flammschutzmittel nicht enthalten:
-	Tris(2-chlorethyl)phosphat TCEP
Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Gewichtsprozent erlaubt. 

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 123, Emicode)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Hintergrundinformation:
-	CAS-Nummer TCEP: 115-96-8

Anforderung QN 5 (einschl. QN 4),     BNB BN 1.1.6 	Kleb- + Dichtstoffe im Innenraum
Hinweise: 
Für die Erfüllung von QN5 werden im Fall der Kleb- und Dichtstoffe keine höheren Anforderungen gestellt als für QN4. Es finden sich deshalb nur unter QN5 Textbausteine, die die Anforderungen von QN4 automatisch mit erfüllen. 
Hierbei werden auch Anforderungen an die VOC- und Formaldehyd-Emissionen der Bauprodukte gestellt, die den Produktanforderungen Innenraumlufthygiene, Alternative 1 entspricht. Sofern die konstruktiven und bauspezifischen Parameter dies zulassen, ist im Sinne der Raumlufthygiene die weitergehende Anforderung gemäß Emicode EC1plus (-R) zu empfehlen, siehe Textbausteine Anforderung QN 5 (einschl. QN 4), BNB BN 1.1.6  +  BNB BN 3.1.3, Alternative 2 (nächster Textbaustein).
Die folgenden materialökologischen Anforderungen betreffen Vor-Ort verarbeitete Kleb- und Dichtstoffe zur Verwendung bei punkt- und linienförmige Verklebungen und Abdichtungen in Innenräumen ohne sicherheitsrelevante, bauaufsichtliche Anforderungen wie z.B. Glasbau, Fassade und Bereiche mit Brandschutzanforderungen. Sie gelten nicht für Bodenbelags- oder Fliesenklebstoffe. Für diese Anwendungsfälle gibt es eigene Anforderungen.
Produktanforderung
Produkte gemäß Blauer Engel RAL-UZ 123 oder Emicode EC1 (-R), EC1plus (-R)
Ausschluss von amin- oder oximvernetzenden Silikonen
Ausschluss von Chlorparaffinen (SCCP, MCCP, LCCP), maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Gewichtsprozent
für Polyurethan (PU)-Klebstoffe gilt:
Produkte frei von Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP), maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Gewichtsprozent
Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration, sowie an die Inhaltsstoffe gemäß Blauer Engel RAL-UZ 123 oder Emicode EC1 (-R), EC1plus (-R),sowie zusätzliche Anforderungen an die Inhaltsstoffe sind für vor Ort verarbeitete punkt- und linienförmige Verklebungen und Abdichtungen ohne sicherheitsrelevante, bauaufsichtliche Anforderungen (z.B. Glasbau, Fassade und Bereiche mit Brandschutzanforderungen) im Innenraum einzuhalten:
Verwendungsausschluss von amin- oder oximvernetzenden Silikonen
Die Verwendung von amin- oder oximvernetzenden Silikon-Kleb- oder -Dichtstoffen ist ausgeschlossen.
Nachweismöglichkeiten:
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 123, Emicode EC1, EC1-R, EC1plus, EC1plus-R)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Verwendungsausschluss akut toxischer Produkte
Es dürfen keine Produkte eingesetzt werden, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) in die im Folgenden genannten Kategorien oder H-Sätzen bzw. R-Sätzen eingestuft sind:
-	akut toxisch (giftig) der Kategorie Acute Tox 1, Acute Tox. 2 oder Acute Tox. 3
H300, R28: Lebensgefahr bei Verschlucken
H301, R25: Giftig bei Verschlucken
H310, R27: Lebensgefahr bei Hautkontakt
H311, R24: Giftig bei Hautkontakt
H330, R26: Lebensgefahr bei Einatmen
H331, R23: Giftig bei Einatmen
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (siehe dort Abschnitt 2 / Mögliche Gefahren)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung 
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Deklaration biozider Wirkstoffe
Deklaration aller Biozide und bioziden Wirkstoffe gemäß Biozid-Verordnung:
Angabe der vorhandenen bioziden Eigenschaften sowie die Bezeichnung aller enthaltenen bioziden Wirkstoffe, ggf. Bezeichnung von Nanomaterialien und einschlägige Verwendungsvorschriften (inklusive etwaiger Vorsichtsmaßnahmen).
Wenn keine Rückstände der bioziden Wirkstoffe mehr in der behandelten Ware vorhanden sind, muss das Produkt nicht gekennzeichnet werden.
Die Definition von „Biozid“ entspricht dabei der Biozid-Verordnung in geltender Fassung.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung
-	Etikette
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel Biozide ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der Biozide erhoben werden.
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Hinweis: Der Blaue Engel für emissionsarme Dichtstoffe schränkt die Verwendung von Bioziden ein, schließt sie aber nicht aus.

Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste") aufgenommen wurden, dürfen in den Produkten nicht aktiv eingesetzt werden. Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste. Aufgrund der Verwendung von technischen Rohstoffen können jedoch Verunreinigungen von jeweils bis zu 0,1 % nachweisbar sein.
Nachweismöglichkeiten:
-	SDB (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 123)
-	EPD (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss von Stoffen mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften (krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende (CMR-Stoffe, PBT-, vPvB-Stoffe)
Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die Kandidatenliste führen können (REACH Art. 57), dürfen in den Produkten nicht aktiv eingesetzt werden. Aufgrund der Verwendung von technischen Rohstoffen können jedoch Verunreinigungen von jeweils bis zu 0,1 % nachweisbar sein.
Dies umfasst beispielsweise erwiesenermaßen krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe („KMR-Stoffe" der Kat. 1A und 1B) und Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden genannten H-Sätzen bzw. R-Sätzen eingestuft sind als:
-	karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A, Carc. 1B
keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A, Muta. 1B
reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A, Repr. 1B
H340, R46: Kann genetische Defekte verursachen.
H350, R45: Kann Krebs erzeugen.
H350i, R49: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

Ausgeschlossen sind außerdem:
-	Stoffe mit PBT- (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB- (sehr persistent und sehr bioakkumulierend) Eigenschaften.

Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (siehe dort z.B. Abschnitt 3 / Zusammensetzung; Abschnitt 11 / toxikologische Angaben; Abschnitt 12 / Umweltbezogene Angaben)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1-R, EC1plus, EC1plus-R, Blauer Engel RAL-UZ 123)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Ausschluss von Methylethylketoxim (MEKO) und von Butanonoxim abspaltenden Produkten
Die Verwendung von Methylethylketoxim (MEKO, Butanonoxim) allein oder in Abmischungen sowie Butanonoxim abspaltender Produkte ist ausgeschlossen.
Nachweismöglichkeiten:
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 123)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind

Grenzwerte für Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und Formaldehyd

Die Produkte dürfen in Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) erarbeitete „Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten" folgende Emissionswerte in der Prüfkammer nicht überschreiten:
-	Summe flüchtiger organischer Verbindungen C6 - C16 (TVOC) 
maximal 2 mg je m3 nach 3 Tagen 
maximal 0,3 mg je m3 nach 28 Tagen
-	Summe schwer flüchtiger organischer Verbindungen C16 - C26 (TSVOC) 
maximal 0,05 mg je m3 nach 28 Tagen
-	krebserzeugende Stoffe der Klassen 1 und 2 nach Richtlinie 67/548/EWG bzw. der Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008
maximal 0,01 mg je m3 nach 3 Tagen, Summe aller C-Stoffe
maximal 0,001 mg je m3 nach 28 Tagen je Einzelwert
-	Formaldehyd und Acetaldehyd
maximal 0,05 mg je m3 nach 3Tagen
-	Summe von Formaldehyd und Acetaldehyd nicht über 0,05 ppm nach 3 Tagen
Die Prüfung kann ab dem 7. Tag nach Beladung abgebrochen werden, wenn die geforderten Endwerte des 28. Tages vorzeitig erreicht werden und im Vergleich zur Messung am 3. Tag kein Konzentrationsanstieg einer der nachgewiesenen Substanzen feststellbar ist.

Nachweismöglichkeiten:
-	Emissions-Prüfbericht gemäß Teil II der Grundsätze des DIBt zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, basierend auf der Norm DIN EN ISO 16000-9, der die Einhaltung dieser Anforderung bestätigt
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1-R, EC1plus, EC1plus-R, Blauer Engel RAL-UZ 123)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss von Chlorparaffinen C10-C>17 (CP)
Die verwendeten Kleb- und Dichtstoffe dürfen keine Chlorparaffine C10-C>17 (CP) enthalten. Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Gewichtsprozent erlaubt. 

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (über Blauer Engel RAL-UZ 123 oder Emicode nicht vollständig ausgeschlossen)
-	EPD PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Hintergrundinformation:
-	CAS-Nummern: 85535-84-8 (SCCP), 85535-85-9 (MCCP), 85535-86-0 (LCCP)

Für Polyurethan (PU)-Klebstoffe gilt:
Ausschluss bestimmter gefährlicher Flammschutzmittel
Polyurethan (PU)-Klebstoffe, welche im Innenraum eingesetzt werden, dürfen folgende Flammschutzmittel nicht enthalten:
-	Tris(2-chlorethyl)phosphat TCEP
Verunreinigungen sind bis höchstens 0,1 Gewichtsprozent erlaubt. 

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 123, Emicode)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Hintergrundinformation:
-	CAS-Nummer TCEP: 115-96-8