WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-11-09
Verlegewerkstoffe für keramische Wand-/Bodenfliesen und -platten
lokale Umwelt, BNB BN 1.1.6 / Innenraumluft, BNB BN 3.1.3
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht.

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6,  Version / Stand 21.07.2017) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau.
GEV – Einstufungskriterien / Anforderungen an emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte und Vergabe des EMICODE, Stand 05.05.2015, http://www.emicode.com/fileadmin/redaktion/Service/Downloads_D/GEV-Einstufungskriterien_2015-05-05.pdf (Zugriff am 28.06.2016)
RAL Vergabegrundlage für Umweltzeichen: Blauer Engel RAL-UZ 113 Bodenbelagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe / Ausgabe Juni 2011, https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/bauen/bodenbelagsklebstoffe (Zugriff am 13.01.2017)

lokale Umwelt, Qualitätsniveaus QN1 – QN5
Der Kriteriensteckbrief BNB-BN 1.1.6 teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.
Anforderung QN 1	 		     BNB BN 1.1.6 
Anforderung QN 2	 		     BNB BN 1.1.6
Anforderung QN 3 (einschl. QN 2) BNB BN 1.1.6 + 3.1.3  Alternative 1  
Anforderung QN 5 (einschl. QN 4) BNB BN 1.1.6 + 3.1.3  Alternative 1  
Anforderung QN 5 (einschl. QN 4) BNB BN 1.1.6 + 3.1.3  Alternative 2

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf
Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Anforderung QN 1, BNB BN 1.1.6	Verlegewerkstoffe für Fliesen und Platten

Hinweise:
Bodenbelagsklebstoffe (gilt nicht für mineralische Fliesenkleber) benötigen bei der Verwendung in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Nebenräume eine abZ aus Gesundheitsschutzgründen. Sie umfasst eine Emissionsprüfung zur quantitativen Bestimmung und Bewertung flüchtiger (VOC) und schwer flüchtiger (SVOC) Verbindungen auf Basis des AgBB-Bewertungsschemas.

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sind für Verlegewerkstoffe unter Fliesen und Platten und Ihre Hilfsstoffe, wie Grundierungen, Haftbrücken, Voranstriche, Spachtelmassen etc. einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	abZ der Gruppen Z-155.20 (Universalbodenbelagsklebstoffe), wenn keine mineralischen Fliesenkleber verwendet werden.
Für werkseitig verarbeitete Verlegewerkstoffe sind die Nachweise zur Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft in schriftlicher Form vorzulegen.
Falls diese nicht vorliegen sind die entsprechenden Bauprodukte gemäß den Anforderungen für Vor-Ort verarbeitete Bauprodukte einzustufen und nachzuweisen.

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Emicode, Blauer Engel RAL-UZ 113) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD

Anforderung QN 2  BNB BN 1.1.6	Verlegewerkstoffe für Fliesen und Platten

Hinweise:
Bodenbelagsklebstoffe (gilt nicht für mineralische Fliesenkleber) benötigen bei der Verwendung in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Nebenräume eine abZ aus Gesundheitsschutzgründen. Sie umfasst eine Emissionsprüfung zur quantitativen Bestimmung und Bewertung flüchtiger (VOC) und schwer flüchtiger (SVOC) Verbindungen auf Basis des AgBB-Bewertungsschemas.

Produktanforderung
Mineralischer Fliesenkleber oder Produkte gemäß GISCODE D1, RU0,5, RU1, RE1 oder RS10

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und –Deklaration, sowie an die Inhaltsstoffe sind für Verlegewerkstoffe unter Fliesen und Platten und Ihre Hilfsstoffe, wie Grundierungen, Haftbrücken, Voranstriche, Spachtelmassen etc. einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung, für den Fliesenkleber ggf. als Nachweis für seine mineralische Zusammensetzung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	abZ der Gruppen Z-155.20 (Universalbodenbelagsklebstoffe), wenn keine mineralischen Fliesenkleber verwendet werden.
Für werkseitig verarbeitete Verlegewerkstoffe sind die Nachweise zur Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft in schriftlicher Form vorzulegen.
Falls diese nicht vorliegen sind die entsprechenden Bauprodukte gemäß den Anforderungen für Vor-Ort verarbeitete Bauprodukte einzustufen und nachzuweisen.

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Emicode, Blauer Engel RAL-UZ 113) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD

wenn keine mineralischen Fliesenkleber verwendet werden und für alle Hilfsstoffe gilt:
Einstufung in GISCODE D1, RU0,5 / RU1 / RE1 / RS10
Der Verlegewerkstoff muss in einen der nachfolgenden Giscodes, die alle die Anforderung lösemittelfrei erfüllen, eingestuft sein: GISCODE D1 /  RU0,5 /  RU1 /  RE1 / RS10
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Herstellererklärung

Anforderung QN3  BNB BN 1.1.6  +  3.1.3, Alternative 1, 
Verlegewerkstoffe für Fliesen / Platten

Hinweise:
Bis einschließlich QN3 können Fliesenkleber ohne weiteren Nachweis verwendet werden, sofern sie mineralisch sind. Für alle anderen Hilfsstoffe der Schichtenfolge gilt hier bereits die Anforderung Emicode EC1 oder EC1plus, womit aber dafür auch bereits die Anforderungen für QN5 erfüllt sind.
Die nachfolgenden Anforderungen für Hilfsstoffe werden sowohl durch Produkte mit Emicode EC1 wie durch Produkte mit Emicode EC1plus erfüllt (Schnittmenge der Anforderungen).Sie erfüllen mindestens die Anforderungen an VOC-Emissionsbeschränkungen entsprechend EC1, bei den sonstigen Stoffausschlüssen besteht kein Unterschied zu EC1plus.
Bodenbelagsklebstoffe (gilt nicht für mineralische Fliesenkleber) benötigen bei der Verwendung in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Nebenräume eine abZ aus Gesundheitsschutzgründen. Sie umfasst eine Emissionsprüfung zur quantitativen Bestimmung und Bewertung flüchtiger (VOC) und schwer flüchtiger (SVOC) Verbindungen auf Basis des AgBB-Bewertungsschemas (s. QN1+2). Die Anforderung für QN 3-5 (Emicode EC1 / EC1plus) gehen über die durch die abZ nachgewiesenen Mindestanforderung hinaus.

Produktanforderung
Mineralischer Fliesenkleber
Für Hilfsstoffe gilt:
Produkte gemäß Emicode EC1 (-R), EC1plus(-R)

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und –Deklaration, sowie bei nicht mineralischen Fliesenklebern an die Inhaltsstoffe gemäß Emicode EC1 (auch möglich: EC1 R), EC1plus, sind für Verlegewerkstoffe unter Fliesen und Platten und Ihre Hilfsstoffe, wie Grundierungen, Haftbrücken, Voranstriche, Spachtelmassen etc. einzuhalten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung, für den Fliesenkleber als Nachweis für seine mineralische Zusammensetzung
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	abZ der Gruppen Z-155.20 (Universalbodenbelagsklebstoffe), wenn keine mineralischen Fliesenkleber verwendet werden.
Für werkseitig verarbeitete Verlegewerkstoffe sind die Nachweise zur Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft in schriftlicher Form vorzulegen.
Falls diese nicht vorliegen sind die entsprechenden Bauprodukte gemäß den Anforderungen für Vor-Ort verarbeiteten Bauprodukte einzustufen und nachzuweisen.

Für mineralische Fliesenkleber gilt:
Deklaration besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.:Blauer Engel RAL-UZ 113, Emicode) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden.
-	EPD

Für werkseitig verarbeitete Verlegewerkstoffe sind die Nachweise zur Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft in schriftlicher Form vorzulegen.
Falls diese nicht vorliegen sind die entsprechenden Bauprodukte gemäß den Anforderungen fur Vor-Ort verarbeiteten Bauprodukte einzustufen und nachzuweisen.

Für Hilfsstoffe gelten die folgenden Positionen:

Verwendungsausschluss akut toxischer Produkte
Es dürfen keine Produkte eingesetzt werden, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) in die im Folgenden genannten Kategorien oder H-Sätzen bzw. R-Sätzen eingestuft sind:
-	akut toxisch (giftig) der Kategorie Acute Tox 1, Acute Tox. 2 oder Acute Tox. 3
H300, R28: Lebensgefahr bei Verschlucken
H301, R25: Giftig bei Verschlucken
H310, R27: Lebensgefahr bei Hautkontakt
H311, R24: Giftig bei Hautkontakt
H330, R26: Lebensgefahr bei Einatmen
H331, R23: Giftig bei Einatmen
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (siehe dort Abschnitt 2 / Mögliche Gefahren)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) nach REACH-Verordnung
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste") aufgenommen wurden, dürfen in den Produkten nicht aktiv eingesetzt werden. Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste. Aufgrund der Verwendung von technischen Rohstoffen können jedoch Verunreinigungen von jeweils bis zu 0,1 % nachweisbar sein.
Nachweismöglichkeiten:
-	SDB (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Ausschluss von Stoffen mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften (krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende (CMR-Stoffe), PBT-, vPvB-Stoffe)
Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die Kandidatenliste führen können (REACH Art. 57), dürfen in den Produkten nicht aktiv eingesetzt werden. Aufgrund der Verwendung von technischen Rohstoffen können jedoch Verunreinigungen von jeweils bis zu 0,1 % nachweisbar sein.
Dies umfasst beispielsweise erwiesenermaßen krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe („KMR-Stoffe“ der Kat. 1A und 1B)und Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden genannten H-Sätzen bzw. R-Sätzen eingestuft sind als:

-	karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A / Carc. 1B, keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A / Muta. 1B oder reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A, Repr. 1B
H340, R46: Kann genetische Defekte verursachen.
H350, R45: Kann Krebs erzeugen.
H350i, R49: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Ausgeschlossen sind außerdem:
-	Stoffe mit PBT- (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB- (sehr persistent und sehr bioakkumulierend) Eigenschaften.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (siehe dort z.B. Abschnitt 3 / Zusammensetzung; Abschnitt 11 / toxikologische Angaben; Abschnitt 12 / Umweltbezogene Angaben)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Ausschluss von Methylethylketoxim (MEKO) und von Butanonoxim abspaltenden Produkten
Die Verwendung von Methylethylketoxim (MEKO, Butanonoxim) allein oder in Abmischungen sowie Butanonoxim abspaltenden Produkten ist ausgeschlossen.
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Grenzwerte für Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und Formaldehyd
Hinweis:
Für Bodenbelagsklebstoffe (gilt nicht für mineralische Fliesenkleber) ist bei Verwendung in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Nebenräume eine abZ aus Gesundheitsschutzgründen vorzulegen, s.o. Die Anforderung für QN 4 und QN 5 gehen aber über die durch die abZ nachgewiesenen Mindestanforderung entsprechend dem AgBB-Bewertungsschema hinaus.
Die Produkte dürfen in Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) erarbeitete „Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten" folgende Emissionswerte in der Prüfkammer nicht überschreiten:
-	Summe flüchtiger organischer Verbindungen C6 - C16 (TVOC) 
maximal 1 mg je m3 nach 3 Tagen 
maximal 0,1 mg je m3 nach 28 Tagen
-	Summe schwer flüchtiger organischer Verbindungen C16 - C26 (TSVOC) 
maximal 0,05 mg je m3 nach 28 Tagen
-	krebserzeugende Stoffe der Klassen 1 und 2 nach Richtlinie 67/548/EWG bzw. der Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008
maximal 0,01 mg je m3 nach 3 Tagen, Summe aller C-Stoffe
maximal 0,001 mg je m3 nach 28 Tagen je Einzelwert
-	Formaldehyd und Acetaldehyd
maximal 0,05 mg je m3 nach 3Tagen
-	Summe von Formaldehyd und Acetaldehyd nicht über 0,05 ppm nach 3 Tagen
Die Prüfung kann ab dem 7. Tag nach Beladung abgebrochen werden, wenn die geforderten Endwerte des 28. Tages vorzeitig erreicht werden und im Vergleich zur Messung am 3. Tag kein Konzentrationsanstieg einer der nachgewiesenen Substanzen feststellbar ist.
Nachweismöglichkeiten:
-	Emissions-Prüfbericht gemäß Teil II der Grundsätze des DIBt zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, basierend auf der Norm DIN EN ISO 16000-9, der die Einhaltung dieser Anforderung bestätigt
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderung QN 5 (einschl. QN 4),     BNB BN 1.1.6
Verlegewerkstoffe für Fliesen und Platten
Hinweise:
Für die Erfüllung von QN5 werden im Fall der Verlegewerkstoffe für Fliesen und Platten keine höheren Anforderungen gestellt als für QN4. Es finden sich deshalb nur unter QN5 Textbausteine, die die Anforderungen von QN4 automatisch mit erfüllen.
Die nachfolgenden Anforderungen werden sowohl durch Produkte mit Emicode EC1, EC1plus wie durch Produkte mit Blauem Engel, RAL-UZ 113 erfüllt (Schnittmenge der Anforderungen).Sie erfüllen mindestens die Anforderungen an VOC-Emissionsbeschränkungen entsprechend EC1 und beschränken sich auch bei den sonstigen Stoffausschlüssen auf die Anforderungen nach Emicode.
Bodenbelagsklebstoffe (gilt nicht für mineralische Fliesenkleber) benötigen bei der Verwendung in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Nebenräume eine abZ aus Gesundheitsschutzgründen. Sie umfasst eine Emissionsprüfung zur quantitativen Bestimmung und Bewertung flüchtiger (VOC) und schwer flüchtiger (SVOC) Verbindungen auf Basis des AgBB-Bewertungsschemas (s. QN1+2). Die Anforderung für QN 3-5 (Emicode EC1 / EC1plus) gehen über die durch die abZ nachgewiesenen Mindestanforderung hinaus.

Produktanforderung
Produkte gemäß Blauer Engel RAL-UZ 113 oder Emicode EC1 (-R), EC1plus(-R)

Nachfolgende Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und –Deklaration, sowie an die Inhaltsstoffe gemäß Blauer Engel RAL-UZ 113 oder Emicode EC1 (auch möglich: EC1 R), EC1plus sind für Verlegewerkstoffe unter Fliesen und Platten und Ihre Hilfsstoffe, wie Grundierungen, Haftbrücken, Voranstriche, Spachtelmassen etc. einzuhalten:

Verwendungsausschluss akut toxischer Produkte
Es dürfen keine Produkte eingesetzt werden, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) in die im Folgenden genannten Kategorien oder H-Sätzen bzw. R-Sätzen eingestuft sind:
-	akut toxisch (giftig) der Kategorie Acute Tox 1, Acute Tox. 2 oder Acute Tox. 3
H300, R28: Lebensgefahr bei Verschlucken
H301, R25: Giftig bei Verschlucken
H310, R27: Lebensgefahr bei Hautkontakt
H311, R24: Giftig bei Hautkontakt
H330, R26: Lebensgefahr bei Einatmen
H331, R23: Giftig bei Einatmen
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (siehe dort Abschnitt 2 / Mögliche Gefahren)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung 
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB)
-	abZ der Gruppen Z-155.20 (Universalbodenbelagsklebstoffe), wenn keine mineralischen Fliesenkleber verwendet werden.
Für werkseitig verarbeitete Verlegewerkstoffe sind die Nachweise zur Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft in schriftlicher Form vorzulegen.
Falls diese nicht vorliegen sind die entsprechenden Bauprodukte gemäß den Anforderungen für Vor-Ort verarbeiteten Bauprodukte einzustufen und nachzuweisen.

Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste") aufgenommen wurden, dürfen in den Produkten nicht aktiv eingesetzt werden. Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste. Aufgrund der Verwendung von technischen Rohstoffen können jedoch Verunreinigungen von jeweils bis zu 0,1 % nachweisbar sein.
Nachweismöglichkeiten:
-	SDB (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
Ausschluss von Stoffen mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften (krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflanzungsgefährdende (CMR-Stoffe), PBT-, vPvB-Stoffe)
Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die Kandidatenliste führen können (REACH Art. 57), dürfen in den Produkten nicht aktiv eingesetzt werden. Aufgrund der Verwendung von technischen Rohstoffen können jedoch Verunreinigungen von jeweils bis zu 0,1 % nachweisbar sein.
Dies umfasst beispielsweise erwiesenermaßen krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe („KMR-Stoffe“ der Kat. 1A und 1B)und Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (oder der Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden genannten H-Sätzen bzw. R-Sätzen eingestuft sind als:

-	karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A / Carc. 1B, keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A / Muta. 1B oder reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A, Repr. 1B
H340, R46: Kann genetische Defekte verursachen.
H350, R45: Kann Krebs erzeugen.
H350i, R49: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Ausgeschlossen sind außerdem:
-	Stoffe mit PBT- (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB- (sehr persistent und sehr bioakkumulierend) Eigenschaften.
Nachweismöglichkeiten:
-	Sicherheitsdatenblatt (SDB) (siehe dort z.B. Abschnitt 3 / Zusammensetzung; Abschnitt 11 / toxikologische Angaben; Abschnitt 12 / Umweltbezogene Angaben)
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
Ausschluss von Methylethylketoxim (MEKO) und von Butanonoxim abspaltenden Produkten
Die Verwendung von Methylethylketoxim (MEKO, Butanonoxim) allein oder in Abmischungen sowie Butanonoxim abspaltender Produkte ist ausgeschlossen.
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Grenzwerte für Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) Formaldehyd
Hinweis:
Für Bodenbelagsklebstoffe (gilt nicht für mineralische Fliesenkleber) ist bei Verwendung in Aufenthaltsräumen einschließlich zugehöriger Nebenräume eine abZ aus Gesundheitsschutzgründen vorzulegen, s.o. Die Anforderung für QN 4 und QN 5 gehen aber über die durch die abZ nachgewiesenen Mindestanforderung entsprechend dem AgBB-Bewertungsschema hinaus.
Die Produkte dürfen in Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) erarbeitete „Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten" folgende Emissionswerte in der Prüfkammer nicht überschreiten:
-	Summe flüchtiger organischer Verbindungen C6 - C16 (TVOC) 
maximal 1 mg je m3 nach 3 Tagen 
maximal 0,1 mg je m3 nach 28 Tagen
-	Summe schwer flüchtiger organischer Verbindungen C16 - C26 (TSVOC) 
maximal 0,05 mg je m3 nach 28 Tagen
-	krebserzeugende Stoffe der Klassen 1 und 2 nach Richtlinie 67/548/EWG bzw. der Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008
maximal 0,01 mg je m3 nach 3 Tagen, Summe aller C-Stoffe
maximal 0,001 mg je m3 nach 28 Tagen je Einzelwert
-	Formaldehyd und Acetaldehyd
maximal 0,05 mg je m3 nach 3Tagen
-	Summe von Formaldehyd und Acetaldehyd nicht über 0,05 ppm nach 3 Tagen
Die Prüfung kann ab dem 7. Tag nach Beladung abgebrochen werden, wenn die geforderten Endwerte des 28. Tages vorzeitig erreicht werden und im Vergleich zur Messung am 3. Tag kein Konzentrationsanstieg einer der nachgewiesenen Substanzen feststellbar ist.
Nachweismöglichkeiten:
-	Emissions-Prüfbericht gemäß Teil II der Grundsätze des DIBt zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, basierend auf der Norm DIN EN ISO 16000-9, der die Einhaltung dieser Anforderung bestätigt
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Emicode EC1, EC1 R, EC1plus, Blauer Engel RAL-UZ 113)
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)