WECOBIS - Materialökologische Anforderungen - 2017-11-09
Holzwerkstoffplatten nach EN 13986 im Innenausbau
Risiken für die lokale Umwelt / BNB BN 1.1.6
Textbausteine für Planung und Ausschreibung

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zunächst folgenden Hinweise in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers und sind nicht zur Übernahme in Planungs- und Ausschreibungsunterlagen gedacht.

Basis
Die in WECOBIS abgebildeten materialökologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf dem Kriterien-Steckbrief 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt" (BNB BN 1.1.6) des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) / Modul Büro und Verwaltungsbauten – Neubau,  Version / Stand Februar 2017.

RAL Vergabegrundlage für Umweltzeichen: Blauer Engel (RAL-UZ 76) - Emissionsarme plattenförmige Werkstoffe (Bau- und Möbelplatten) für den Innenausbau
Ausgabe Februar 2016 (Zugriff am 22.06.2017)

Qualitätsniveaus (QN1 – QN5)
Der Kriteriensteckbrief teilt die Anforderungen in 5 Qualitätsniveaus (QN1 – QN5) ein. QN5 ist dabei das höchste Qualitätsniveau und stellt die strengsten Anforderungen.
QN1 betrifft ausschließlich die Produktdokumentation und -deklaration und gilt als Mindestanforderung. Die qualitative Bewertung der Bauprodukte erfolgt erst ab QN2 bis QN5. Voraussetzung für QN2 bis QN5 ist immer auch die Erfüllung der Mindestanforderungen gemäß QN1. Es wird nicht empfohlen, allein QN1 als Ziel für die Bauproduktauswahl zu definieren.

Gliederung
Die Gliederung der Textbausteine entspricht den Qualitätsniveaus (QN 1-5) des beschriebenen BNB-Kriterien-Steckbriefes. Bei einer geplanten Zertifizierung nach BNB sind die Textbausteine als Mindestanforderung je angestrebtem QN zu verstehen. Die folgenden Textbausteine finden sich in diesem Dokument jeweils unter einer eigener Überschrift. Sofern bei verschiedenen Qualitätsniveaus die gleichen Anforderungen gelten, sind diese zusammengefasst.

Anforderung QN 1    BNB BN 1.1.6  Holzwerkstoffplatten nach EN 13986
Anforderung QN 2    BNB BN 1.1.6  Holzwerkstoffplatten nach EN 13986
Anforderung QN 3    BNB BN 1.1.6  Holzwerkstoffplatten nach EN 13986
Anforderung QN 4    BNB BN 1.1.6  Holzwerkstoffplatten nach EN 13986
Anforderung QN 5    BNB BN 1.1.6  Holzwerkstoffplatten nach EN 13986

Formatierung
Die Textbausteine in dieser Datei sind einfach formatiert um eine Übernahme in unterschiedliche Texteditoren und AVA-Programmen zu ermöglichen. Entsprechend wurde auf Sonderzeichen, Tabellen, grafische und farbige Hervorhebungen etc. bewusst verzichtet, um eine weitgehende Kompatibilität zu den verschiedensten Systemen sicherzustellen. 
Um den Text verständlich zu gliedern, wurden aber Aufzählungszeichen verwendet. Dies kann, abhängig vom Texteditor / AVA-Programm des Nutzers zu unterschiedlichen Ergebnissen, eventuell auch zu Formatierungsfehler führen. 
Bei der Übergabe der Ausschreibungsunterlagen in ein GAEB-Format können ebenfalls unterschiedliche Formatierungsergebnisse auftreten. In der Testphase war die Übergabe im GAEB-Standard 2000, Austauschphase DA 81 ohne wesentliche Formatierungsveränderungen mit mehreren AVA-Programmen möglich.
Die Übergabe im GAEB XML-Standard (aktueller Standard) hat zu Formatänderungen, im GAEB-Standard 90 zu erheblichen Formatverlusten geführt.

LV-Beispiel
Ein LV-Beispiel mit WECOBIS Textbausteinen finden Sie unter:
https://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf

Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen für Schadstoffe wird vorausgesetzt.
Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen sind in Entwicklung und befinden sich derzeit in einer Probe- und Anpassungsphase. Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit und die Aktualität der Texte eigenverantwortlich zu prüfen. Die Texte müssen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowohl die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer ständigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung für die Aktualität und die Rechtssicherheit ab.
Bei vollständiger Verwendung der Textbausteine wird empfohlen, in den Planungs- bzw. den Ausschreibungsunterlagen auf den Kriteriensteckbrief BN 1.1.6 des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen zu verweisen, der unter
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/bnb-buerogebaeude/bnb-bn-2011-1/kriterien-bnb-buero-und-verwaltungsgebaeude-neubau.html
zu finden ist.

Anforderung QN 1 BNB BN 1.1.6	Holzwerkstoffplatten nach EN 13986 im Innenausbau

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sind für Holzwerkstoffe nach EN 13986 einzuhalten. Zu diesen Holzwerkstoffen zählen z.B. alle Holzwerkstoffplatten im Innenausbau wie Span-, Tischler-, Faser-, mitteldichte Faser-, Furniersperrholz-, Massivholz- und OSB-Platten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung

Deklaration besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07 ) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Dokumentation  
Emissionklasse E1,  Formaldehydemission  maximal 0,1 ppm
Ausschluss von PCP, Grenzwert 5 ppm
Aufgrund der Chemikalienverbotsverordnung sind in Deutschland nur Platten zugelassen, die mindestens folgende Anforderungen an die Emissionsbeschränkung (Formaldehyd) und die Inhaltsstoffe (frei von PCP) erfüllen:

-	Emissionklasse E1 (Mindestanforderung), Formaldehyd  maximal 0,1 ppm (0,1 ml/m3  / 0,080 mg/m3) nach 28 Tagen (Endwert), Prüfverfahren nach EN 717-1
Hinweis:
Die tatsächlichen Formaldehyd-Konzentrationen im Gebäude werden durch die gesamte Einbausituation und den Luftwechsel beeinflußt. Es können daher auch bei der Verwendung zugelassener Werkstoffe entsprechend Emissionsklasse  E1 , bei entsprechend ungünstigen Einbaubedingungen durchaus erhebliche Formaldehydkonzentrationen auftreten.

-	Frei von Pentachlorphenol (PCP), Verunreinigungen sind bei PCP bis höchstens 5 ppm zulässig

Dokumentations-, Nachweismöglichkeiten:

-	Leistungserklärung  (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungenentsprechend (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07 )
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Prüfgutachten gemäß dem vor beschriebenen Prüfverfahren
-	abz aus Gesundheitsschutzgründen, s.u.

Anforderung QN 2 BNB BN 1.1.6	Holzwerkstoffplatten nach EN 13986 im Innenausbau

Produktanforderung
Emissionklasse E1, Formaldehydemission maximal 0,1 ppm
Ausschluss von PCP, Grenzwert 5 ppm (gesetzliche Mindestanforderung)
Ausschluss von Boraten, maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Massenprozent

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für Holzwerkstoffe nach EN 13986 (beschichtet oder unbeschichtet) einzuhalten. Zu diesen Holzwerkstoffen zählen z.B. alle Holzwerkstoffplatten im Innenausbau wie Span-, Tischler-, Faser-, mitteldichte Faser-, Furniersperrholz-, Massivholz- und OSB-Platten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung

Deklaration besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76 natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07 ) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Dokumentation  
Emissionklasse E1,  Formaldehydemission  maximal 0,1 ppm
Ausschluss von PCP, Grenzwert 5 ppm
Aufgrund der Chemikalienverbotsverordnung sind in Deutschland nur Platten zugelassen, die mindestens folgende Anforderungen an die Emissionsbeschränkung (Formaldehyd) und die Inhaltsstoffe (frei von PCP) erfüllen:

-	Emissionklasse E1 (Mindestanforderung), Formaldehyd  maximal 0,1 ppm (0,1 ml/m3  / 0,080 mg/m3) nach 28 Tagen (Endwert), Prüfverfahren nach EN 717-1
Hinweis:
Die tatsächlichen Formaldehyd-Konzentrationen im Gebäude werden durch die gesamte Einbausituation und den Luftwechsel beeinflußt. Es können daher auch bei der Verwendung zugelassener Werkstoffe entsprechend Emissionsklasse  E1 , bei entsprechend ungünstigen Einbaubedingungen durchaus erhebliche Formaldehydkonzentrationen auftreten.

-	Frei von Pentachlorphenol (PCP), Verunreinigungen sind bei PCP bis höchstens 5 ppm zulässig

Dokumentations-, Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung  (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungenentsprechend (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07 )
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Prüfgutachten gemäß dem vor beschriebenen Prüfverfahren
-	abz aus Gesundheitsschutzgründen, s.u.

Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Borate) 
Bei der Herstellung von Holzwerkstoffen dürfen keine reproduktionstoxischen Borate eingesetzt werden. Dies umfasst folgende Einzelstoffe:
-	Borsäure,
-	Dibortrioxid,
-	Tetrabordinatriumheptaoxid,
-	Dinatriumtetraborat
Als Verunreinigungen dürfen nicht mehr als 0,1 Massenprozent Borate im Holzwerkstoff enthalten sein. 

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn in/mit dieser keine Borate benannt sind; kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
-	Herstellererklärung, ggf. zusätzlich Analysenergebnisse
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Anforderung QN 3  BNB BN 1.1.6	Holzwerkstoffplatten nach EN 13986 im Innenausbau

Produktanforderung
Formaldehydemissionen maximal 0,065 ppm
Ausschluss von PCP, Grenzwert 5 ppm (gesetzliche Mindestanforderung)
Ausschluss von Boraten, maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Massenprozent

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für Holzwerkstoffe nach EN 13986 (beschichtet oder unbeschichtet) einzuhalten. Zu diesen Holzwerkstoffen zählen z.B. alle Holzwerkstoffplatten im Innenausbau wie Span-, Tischler-, Faser-, mitteldichte Faser-, Furniersperrholz-, Massivholz- und OSB-Platten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung

Deklaration besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76 natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07 ) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Dokumentation  
Ausschluss von PCP, Grenzwert 5 ppm
Aufgrund der Chemikalienverbotsverordnung sind in Deutschland nur Platten zugelassen, die mindestens folgende Anforderungen an die Inhaltsstoffe (frei von PCP) erfüllen:

-	Frei von Pentachlorphenol (PCP), Verunreinigungen sind bei PCP bis höchstens 5 ppm zulässig

Dokumentations-, Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung  (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungenentsprechend (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07 )
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Prüfgutachten gemäß dem vor beschriebenen Prüfverfahren
-	abz aus Gesundheitsschutzgründen, s.u.

Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Borate) 
Bei der Herstellung von Holzwerkstoffen dürfen keine reproduktionstoxischen Borate eingesetzt werden. Dies umfasst folgende Einzelstoffe:
-	Borsäure,
-	Dibortrioxid,
-	Tetrabordinatriumheptaoxid,
-	Dinatriumtetraborat
Als Verunreinigungen dürfen nicht mehr als 0,1 Massenprozent Borate im Holzwerkstoff enthalten sein. 

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn in/mit dieser keine Borate benannt sind; kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
-	Herstellererklärung, ggf. zusätzlich Analysenergebnisse
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Beschränkung der Emission von Formaldehyd auf maximal 0,065 ppm
Für die Produkte darf der folgende folgende Emissionswerte für Formaldehyd, bestimmt über ein Prüfkammerverfahren nach EN 717-1 nicht überschritten werden:

-	Formaldehyd  maximal 0,065 ppm (0,065 ml/m3  / 0,080 mg/m3) nach 28 Tagen (Endwert), entsprechend der neuen Emissionklasse E1 plus

Hinweis:
Die tatsächlichen Formaldehyd-Konzentrationen im Gebäude werden durch die gesamte Einbausituation und den Luftwechsel beeinflußt. Es können daher auch bei der Verwendung zugelassener Werkstoffe entsprechend der neuen Emissionsklasse  E1 plus, bei entsprechend ungünstigen Einbaubedingungen durchaus erhebliche Formaldehydkonzentrationen auftreten.  

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung  (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07 )
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Prüfgutachten gemäß dem vor beschriebenen Prüfverfahren

Anforderung QN 4  BNB BN 1.1.6	Holzwerkstoffplatten nach EN 13986 im Innenausbau

Produktanforderung
Formaldehydemissionen maximal 0,05 ppm
Ausschluss von PCP, Grenzwert 5 ppm (gesetzliche Mindestanforderung)
Ausschluss von Boraten, maximal zugelassener Grenzwert kleiner 0,1 Massenprozent

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind für Holzwerkstoffe nach EN 13986 (beschichtet oder unbeschichtet) einzuhalten. Zu diesen Holzwerkstoffen zählen z.B. alle Holzwerkstoffplatten im Innenausbau wie Span-, Tischler-, Faser-, mitteldichte Faser-, Furniersperrholz-, Massivholz- und OSB-Platten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung

Deklaration besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Deklaration von Stoffen, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff.

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (mit aussagekräftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )
-	Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Gütesiegel (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76 natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07 ) SVHC ausgeschlossen, muss kein weiterer Nachweis für die Deklaration der SVHC erhoben werden
-	EPD
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Dokumentation  
Ausschluss von PCP, Grenzwert 5 ppm
Aufgrund der Chemikalienverbotsverordnung sind in Deutschland nur Platten zugelassen, die mindestens folgende Anforderungen an die Inhaltsstoffe (frei von PCP) erfüllen:

-	Frei von Pentachlorphenol (PCP), Verunreinigungen sind bei PCP bis höchstens 5 ppm zulässig

Dokumentations-, Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung  (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungenentsprechend (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07 )
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Prüfgutachten gemäß dem vor beschriebenen Prüfverfahren
-	abz aus Gesundheitsschutzgründen, s.u.

Ausschluss bestimmter gefährlicher Stoffe (Borate) 
Bei der Herstellung von Holzwerkstoffen dürfen keine reproduktionstoxischen Borate eingesetzt werden. Dies umfasst folgende Einzelstoffe:
-	Borsäure,
-	Dibortrioxid,
-	Tetrabordinatriumheptaoxid,
-	Dinatriumtetraborat
Als Verunreinigungen dürfen nicht mehr als 0,1 Massenprozent Borate im Holzwerkstoff enthalten sein. 

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn in/mit dieser keine Borate benannt sind; kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage)
-	Herstellererklärung, ggf. zusätzlich Analysenergebnisse
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Beschränkung der Emission von Formaldehyd auf maximal 0,05 ppm
Für die Produkte darf der folgende folgende Emissionswerte für Formaldehyd, bestimmt über ein Prüfkammerverfahren nach EN 717-1 nicht überschritten werden:

-	Formaldehyd  maximal 0,05 ppm (0,05 ml/m3 / 0,062 mg/m3) nach 28 Tagen (Endwert), entsprechend der neuen Emissionklasse E1 plus

Hinweis:
Die tatsächlichen Formaldehyd-Konzentrationen im Gebäude werden durch die gesamte Einbausituation und den Luftwechsel beeinflußt. Es können daher auch bei der Verwendung zugelassener Werkstoffe entsprechend der neuen Emissionsklasse  E1 plus, bei entsprechend ungünstigen Einbaubedingungen durchaus erhebliche Formaldehydkonzentrationen auftreten.  

Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung  (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07 )
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Prüfgutachten gemäß dem vor beschriebenen Prüfverfahren

Anforderung QN 5  BNB BN 1.1.6	Holzwerkstoffplatten nach EN 13986 im Innenausbau

Produktanforderung

Produkte gemäß Blauer Engel RAL UZ 76

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind gemäß Blauer Engel RAL UZ 76 für Holzwerkstoffe nach EN 13986 (beschichtet oder unbeschichtet) einzuhalten. Zu diesen Holzwerkstoffen zählen z.B. alle Holzwerkstoffplatten im Innenausbau wie Span-, Tischler-, Faser-, mitteldichte Faser-, Furniersperrholz-, Massivholz- und OSB-Platten:

Allgemeine Produktdokumentation
Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte.
Mindestens vorzulegen sind hierfür:
-	Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) mit Herstellername und Produktbezeichnung
-	Leistungserklärung

Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)
Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, dürfen nicht enthalten sein. Die Anforderung gilt für alle konstitutionellen Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.
Nachweismöglichkeiten:
-	Leistungserklärung (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, Österr. UZ 07)
-	EPD (wenn dort keine SVHC deklariert sind)
-	PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss krebserzeugender, erbgutverändernder, fortpflanzungsgefährdender (CMR-)Stoffe
Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:
-	Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind als
karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Karc. 1A oder Karc. 1B, keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A oder Muta. 1B, reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A oder Repr. 1B
-	Stoffe, die in der TRGS 905 eingestuft sind als:
- krebserzeugend (K1, K2)
- erbgutverändernd (M1, M2)
- fortpflanzungsgefährdend (RF1, RF2, RD1, RD2)
Diesen Gefahrenkategorien entsprechen folgende H-Sätze:
- H340: Kann genetische Defekte verursachen.
- H350: Kann Krebs erzeugen.
- H350i: Kann beim Einatmen Krebs erzeugen.
- H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H360F: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H360Fd: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H360Df: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Von dieser allgemeinen Anforderung ausgenommen ist:
Formaldehyd, da für diese Substanz gesonderte Anforderungen gelten.
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, eingeschränkt auch Österr. UZ 07 )
-	EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)
-	Chemische Analysen (wenn vorhanden)

Ausschluss toxischer und akut toxischer Stoffe
Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:
-	Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind als akut toxisch (giftig) der Kategorie Acute Tox.1, Acute Tox.2 oder Acute Tox.3, toxisch für spezifische Zielorgane der Kategorie STOT SE.1, STOT SE.2, STOT RE.1 oder STOT RE.2.
Diesen Gefahrenkategorien entsprechen folgende H-Sätze (bzw. R-Sätze gemäß Richtlinie 67/548/EWG):
- H300: Lebensgefahr bei Verschlucken
- H301: Giftig bei Verschlucken
- H310: Lebensgefahr bei Hautkontakt
- H311: Giftig bei Hautkontakt
- H330: Lebensgefahr bei Einatmen
- H331: Giftig bei Einatmen
- H370: Schädigt die Organe.
- H371: Kann die Organe schädigen.
- H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
- H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, eingeschränkt auch Österr. UZ 07)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss bestimmter umweltgefährdender Stoffe
Es dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten sein:
-	Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 eingestuft sind als gewässergefährdend der Kategorie Aquatic Acute 1, Aquatic Chronie 1 oder Aquatic Chronie 2
Diesen Gefahrenkategorien entsprechen folgende H-Sätze (bzw. R-Sätze gemäß Richtlinie 67/548/EWG):
- H400: Sehr giftig für Wasserorganismen
- H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
- H411: Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200, eingeschränkt auch Österr. UZ 07)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss von halogenierten organischen Verbindungen und Bioziden, Beschränkung von Flammschutzmitteln
Für die Produkte gelten folgende Stoffbeschränkungen:
-	Bei der Herstellung der Werkstoffplatten einschließlich der für die Herstellung eingesetzten Materialien dürfen keine halogenierten organischen Verbindungen eingesetzt werden.
-	Der Einsatz von Bioziden gemäß Biozidverordnung ist nicht zulässig. Hiervon ausgenommen sind Biozide, die allein zur Topfkonservierung in wässrigen Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden.
-	Werden Flammschutzmittel eingesetzt, so sind nur anorganische Ammoniumphosphate (Diammoniumphosphat, Ammoniumpolyphosphat etc.), andere wasserabspaltende Minerale (Aluminiumhydroxid, Magnesiumhydroxid o.ä.) oder Blähgrafit zulässig.
Nachweismöglichkeiten:
-	Herstellererklärung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200 + Angabe der Flammschutzmittel, Österr. UZ 07 nur für Biozide und Flammschutzmittel)
-	EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Grenzwerte für Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) und Formaldehyd
Die Holzwerkstoffplatten dürfen in Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) erarbeitete „Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) aus Bauprodukten“ folgende Emissionswerte in der Prüfkammer nicht überschreiten Die Messung der Emissionen erfolgt gemäß CEN/TS 16516.15 Die Beladung der Prüfkammer beträgt einheitlich 1,4m²/m³:
Summe flüchtiger organischer Verbindungen, Retentionsbereich C6 - C16 (TVOC):
maximal 1 mg je m3 nach 3 Tagen
maximal 0,8 mg je m3 nach 28 Tagen
Summe schwer flüchtiger organischer Verbindungen, Retentionsbereich > C16 - C26 (TSVOC):
maximal 0,1 mg je m3 nach 28 Tagen
krebserzeugende Stoffe (K1 und 2 nach Richtlinie 67/548/EWG bzw. Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008):
maximal 0,01 mg je m3 nach 3 Tagen, maximal 0,001 mg je m3 nach 28 Tagen
Summe aller VOC ohne NIK: maximal 0,1 mg je m3 nach 28 Tagen
R-Wert: maximal 1 nach 28 Tagen
Formaldehyd: maximal 0,08 mg je m3 nach 28 Tagen
Die angegebenen Werte für Formaldehyd beziehen sich auf Messungen nach dem CEN/TS 16516 (bzw. der nachfolgenden EN). Formaldehyd darf auch weiterhin nach der EN 717-1 gemessen werden. Wird nach der EN 717-1 gemessen ist ein Wert von 0,03 ppm (0,0375 mg je m3) einzuhalten. (in Anlehnung an das WKI-Rechenmodell für Formaldehyd).

Nachweismöglichkeiten:
-	Umweltzeichen oder Gütesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B.: Blauer Engel RAL-UZ 76, natureplus Qualitätszeichen der Gruppe RL0200 mit etwas anderen Prüfbedingungen)
-	Prüfgutachten gemäß dem vor beschriebenen Prüfverfahren